Essolube XT 301

SAE  15W-40

Premium olej pro naftové a benzínové motory

| Popis Essolube XT 301 je premium olej pro naftové a benzínové motory viskozitní třídy SAE 15W-40. Vysoce rafinované základové oleje ve spojení s multifunkční technologií aditivace zajišťují velmi dobrou všestrannou výkonnost při prodloužených intervalech výměny oleje. Použití Je přednostně určen pro celoroční použití v nepřeplňovaných i v přeplňovaných naftových motorech užitkových vozidel. Díky kvalitativní úrovni API CG-4 a Allison C-4 je nejvhodnější volbou při nasazení ve stavebních strojích. Lze jej doporučit i pro nasazení v nepřeplňovaných a přeplňovaných naftových motorech osobních vozidel a v benzínových motorech. Je vhodný pro nasazení ve smíšených vozových parcích. | Výkonnostní parametry Kvalitativní standardy: ACEA E2 / B2 / A2 API CG-4/SG Renault (RVI) E2-R-96, nahr. D4R Povolení: MB 228.1 MAN 271 Volvo VDS Allison C-4 Perkins (kategorie „acceptable“) MTU typ 1 VW 501 01/505 00 (1/97) AVIA, LIAZ 258-2 (B) Výhody - Produkt s univerzálními vlastnostmi vhodný pro prodloužené intervaly výměny oleje; umožňuje velkou flexibilitu při nasazení v různých vozových parcích. - Zabezpečuje vysokou čistotu motoru a velmi dobře chrání před opotřebením a tím prodlužuje životnost motoru. - Umožňuje prodloužené intervaly výměny oleje, které snižují náklady. X |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 14,6 110 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 136 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -20 °C | mPa.s | 3200 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 884 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 223 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -27 | DIN ISO 3016 |
| Sulfátový popel | hmot. % | 1,3 | DIN 51 575 |
| TBN | mg KOH/g | 11 | DIN ISO 3771 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.