ESSO ULTRON

(Fuel Economy) 0W-30

Plně syntetický, motorový olej

| POPIS ESSO ULTRON (Fuel Economy) 0W-30 je plně syntetický, vysoce výkonný, lehkoběžný olej pro novou generaci motorů. Jeho speciální kompozice zabezpečuje extrémně rychlou ochranu při startu, zabraňuje tvorbě úsad a prodlužuje životnost motoru při snížené spotřebě paliva. Pro ESSO ULTRON (Fuel Economy) 0W-30 jsou charakteristické násle-dující kvalitativní vlastnosti: - Ještě rychlejší ochrana motoru proti oleji 5W-40 při studeném startu a výjimečně vysoká úspora paliva. - Extrémní čistota motoru díky nejvyšší termické stabilitě a tím zabránění tvorbě úsad v motoru. - Snížení výfukových emisí. - Prodloužení životnosti katalyzá-toru. - Snížení tření přispívá k úspoře paliva. | - Zvýšená ochrana před opotře-bením přispívá k prodloužení životnosti motoru. - POUŽITÍ - ESSO ULTRON (Fuel Economy) 0W-30 se osvědčil a je doporučován pro nasazení v nové generaci motorů automobilů. - Kvalitativní standarty: - ACEA A3 / B3, B4 - API SJ /CF - API SH ENERGY CONSERVING II - Povolení: - Peugeot - Benzinové motory - VW 502 00 / 505 00 - Mercedes-Benz list 229.1 - BMW „Long life olej“ |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSOULTRON (Fuel Economy) 0W-30 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 11,6 66 | DIN 51 562 |
| Dynamická viskozita při -30 °C | mPa.s | 2600 | DIN 51 398 |
| Bod vzplanutí | °C | 230 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -60 | DIN ISO 3016 |
| Hustota při 15 °C | kg / m3 | 860 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.