ZIEHMITTEL E 42

| POPIS U tohoto výrobku se jedná o základní emulzi přírodního tuku ve vodě. Jako pomocný emulzní prostředek se užívá zelené mýdlo (olean draselný), které nepoškozuje životní prostředí. ZIEHMITTEL E 42 neobsahuje minerální oleje. Biologická odbouratelnost po 28 dnech při 20°C (podle OECD - směrnice č. 301 D „Ready Biodegradibility: Closed Bottle Test“) činí 84,5% což znamená, že ZIEHMITTEL E 42 lze posuzovat jako dobře odbouratelný. Při dalším zředění vodou zůstává zachován jako stabilní emulze. Části opracované prostředkem ZIEHMITTEL E 42 lze lehce vyčistit vodou (případně po přidání alkalického čistidla). | POUŽITÍ ZIEHMITTEL E 42 je používán například při: - tažení a stříhání částí tlumičů zvuku z uhlíkatých ocelí (koncentrace ve vodě 6-50%), - tažení upevňovacích dílů uhlíkatých ocelí pro motorová vozidla (koncentrace ve vodě 10%), - ohýbání trubek za studena ze stavebních ocelí, žáruvzdorných stavebních ocelí, nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám (koncentrace ve vodě 80%). |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZIEHMITTEL E 42 |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| Jakost - vzhled |  | pastovitý až tekutý / bílý |  |
| Klid - penetrace | 0,1 mm | přes 400 | DIN ISO 2137 |
| Protikorozní vlastnosti 10 % emulze 5 % emulze | stupeň koroze stupeň koroze | 2 2-3 | DIN 51 360, část 1 DIN 51 360, část 2 |
| Hodnota pH 50% obj. emulze |  | 9,2 | DIN 51 369 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.