ESSO ULTRA 5W-30

Prodloužené intervaly výměny / Úspora paliva pro osobní auta PSA

| POPIS ESSO ULTRA 5W-30 je vysoce hodnotný lehkoběžný olej pro osobní automobily. Vysoce výkonné aditiva spolu s vybranými syntetickými základovými oleji dovolují prodloužené intervaly výměny oleje a zaručují úsporu paliva speciálně u automobilů PSA. POUŽITÍ ESSO ULTRA 5W-30 byl vyvinut speciálně ve spolupráci s Peugeot S.A. pro nasazení v benzínových a naftových motorech dle konceptu "Energy-Economy-Fluid". Proto je doporučen pro modely Peugeot 406 od 04/1999 a pro všechny ostatní modely od 07/1999. U těchto vozidel byl tento speciální olej použit jako prvonáplň. |  |  | - KVALITATIVNÍ STANDARDY - Peugeot S.A. Gasoline E-99 - Peugeot S.A. Diesel D-99 - Peugeot S.A. Eco-99 MA3 VÝHODY: - Prodloužené intervaly výměny oleje pro osobní a lehké užitkové automobily koncernu PSA - Po společném vývoji ESSO a Peugeot vydal Peugeot S.A: na tento olej povolení "Energy-Economy" - Polosyntetická formulace zaručuje vysokou termickou stabilitu a vynikající tekutost při nízkých teplotách a ulehčuje startování a ochranu před opotřebením při studeném startu. - Produkty s nízkou viskozitou zvyšují spotřebu energie, umožňují úsporu paliva a snižují emise. - Snížené opotřebení zaručuje optimální výkon a dlouhou životnost motoru. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technické parametry |  |  |  | Zkušební metoda |
|  | ESSO ULTRA 5W-30 |  |  |  |  |
|  | Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s |  | 10,1 58,5 | DIN 51 562 |
|  | Dynamická viskozita při -20 °C | mPa.s |  | 2930 | DIN 51 398 |
|  | Hustota při 15 °C | kg/m3 |  | 860 | DIN 51 757 |
|  | TBN | mg KOH / g |  | 9,0 | DIN ISO 3016 |
|  | Bod vzplanutí | °C |  | 225 | DIN ISO 2592 |
|  | Bod tuhnutí | °C |  | -42 | DIN ISO 3016 |
|  | Popel (síranový) | hmot. % |  | 1,28 | DIN 51 575 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.