ROST-SCHUTZ 395

| POPIS ROST-SCHUTZ 395 je speciální prostředek na ochranu proti korozi, obsahující rozpouštědlo, který se hodí zvláště pro dočasnou ochranu zboží, které je skladováno pod střechou nebo přepravováno v uzavřených nákladních automobilech. ROST-SCHUTZ 395 má následující charakteristické kvalitativní znaky: Po nanesení a odpaření rozpouštědla se na povrchu kovu vytvoří tenký ochranný film mastného charakteru. Látka chránící proti korozi nabízí vynikající ochranu proti vlhkosti a omezenný ochranný účinek proti slané a mořské vodě. Odstranění ochranného filmu: - organickým rozpouštědlem např. ESSOVARSOL - nebo petrolejem | POUŽITÍ ROST-SCHUTZ 395 je vhodný k vnějšímu konzervování lesklých povrchů: - výrobních strojů, agregátů - zemědělských strojů a přístrojů - polotovarů, výkovků - zdvihacích zařízení, náhradních dílů - pro konzervaci nákladů při přepravě (mimo zámořskou přepravu) výrobků, které jsou nebalené chráněny v uzavřených přepravních prostředcích - pro dlouhodobou konzervaci průmyslového zboží, které je skladováno v zabalené a nezabalené formě a nepřichází do kontaktu se vzdušnou vlhkostí, která by obsahovala sůl |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 20°C | mm2/s | 9 | DIN 51 562, díl 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 825 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 40 | DIN 51 755 |
| Třída nebezpečnosti |  | A II (VbF) |  |
| Vlhká komora | h | 1500 | DIN 51359 *) |
| Test rosením slanou vodou | h | 250 | FTM 791B / 4001,2 *) |
| Tloušťka filmu | m | ca 8 |  |
| Vydatnost | m2/kg | ca 40 |  |
| Čas schnutí při pokoj. teplotě | h | ca 1 |  |

* Výběr, broušení (stopy po broušení zrna 240) a povlak povrchu dle ASTM D-1748

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.