SOLVENT NEUTRAL 32

POPIS SOLVENT NEUTRAL 32 je vysoce kvalitní základový olej.

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLVENT NEUTRAL 32 |  | min. |  | max. |  | Hodnota |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 28,5 - |  | 31,5 - |  | 30 5,3 |  | DIN 51 562, část 1 |
| Viskozitní index (VI) |  | 100 |  |  |  | 105 |  | DIN ISO 2909 |
| Popel oxidový | % hm |  |  | 0,01 | 0,005 |  |  | DIN EN 7 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 |  |  |  |  | 870 |  | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 195 |  |  |  | 210 |  | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C |  |  | -6 |  | -9 |  | DIN ISO 3016 |
| Číslo kyselosti (s) | mg KOH / g |  |  | 0,08 |  0,03 |  |  | DIN 51 558, část 1 |
| Koroze na mědi (3h / 100 °C) | Stup. koroze |  |  | 1 | 1 |  |  | DIN 51 759, část 1 |
| Stanovení Conradsonova karbonizačního zbytku | % hm |  |  | 0,08 |  | 0,03 |  | DIN 51 551 |
| Stárnutí, zvýšení Conradsonova karbonizačního zbytku | % hm |  |  |  |  | 0,5 |  | DIN 51 352, část 1 |
| Schopnost oddělení vzduchu při 75 °C | min |  |  | 4 |  | 2 |  | DIN 51 381 |
| Deemulgační schopnost při 82 °C | min |  |  | 40-37-3 (10) | 40-40-0 (10) |  |  | ASTM D 1401 |
| Číslo barvy |  |  |  | 2 |  | 1 |  | DIN ISO 2049 |
| Obsah síry (RFA) | % hm | 0,1 |  | 0,65 |  | 0,3 |  | DIN 51 400 |
| Anilínový bod | °C |  |  |  |  | 98 |  | DIN 51 775 |
| Skupinová strukturní analýza C (A) (korigováno na obsah síry) C (N) C (P) | % |  |  |  |  |  | 9 28 66 |  |
| Skupinová strukturní analýza C (A) C (N) C (P) | % |  |  |  |  |  | 6 25 66 | DIN 51 378 |
| Destilační rozmezí (GC) 5% 95% | °C |  |  |  |  |  | 365 510 | ASTM D 2887 |
| Ztráty odpařením podle Noack 1 h / 250 °C | % hm |  |  |  |  | 16 |  | DIN 51 581 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.