SCHMIEROEL CLP 150 MW

| POPIS SCHMIEROEL CLP 150 MW je vysoce výkonný minerální převodový olej. Obsahuje speciální vysokotlaké přísady pro snížení opotřebení zubů ozubených kol. | POUŽITÍ SCHMIEROEL CLP 150 MW se používá přednostně v mechanicky a tepelně vysoce zatížených průmyslových převodech. Převyšuje požadavky Müller Weingarten (Brugger-Test) pro převodové oleje. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHMIEROEL CLP 150 MW |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 14,6 150 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 890 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (Cleveland) | °C | 238 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -24 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mg KOH/g | 0,55 | DIN 51 558 díl 1 |
| Obsah vody | g/100g | < 0,1 | DIN ISO 3733 |
| Nerozpustné látky | g/100g | < 0,03 | DIN 51 592 |
| Popel (oxid) | g/100g | < 0,02 | DIN EN 7 |
| Koroze na mědi | st. koroze | 1-100A3 | DIN 51 759 |
| Koroze na oceli | st. koroze | 0 A 0 B | DIN 51 585 |
| Deemulgační vlastnosti při 28°C | minuty | 10 | DIN 51 599 |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml | < 10/0 < 10/0 < 10/0 | DIN 51 566 |
| Test FZG (A/8,-3/90) | st. pošk. síly | > 12 | DIN 51 354 díl 1 |
| Snášenlivost s elastomery (100°C, 168h) SRE-NBR rel. změna objemu změna tvrdosti dle SHORE-A | % stupeň SH | +5 -4 | DIN 51 358 díl 1 DIN 53 521 DIN 53 505 |
| Mechanická zkouška v Brugger testu | N/mm2 | 60 | metoda ESSO |
| Označení dle DIN |  | CLP 150 | DIN 51 517 díl 3 |
| ISO viskozitní třída |  | ISO VG 150 | DIN 51 519 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.