SCHNEIDOEL SP 22

| POPIS SCHNEIDOEL SP 22 je vodou nemísitelný řezný olej, určený pro třískové obrábění součástek ze středně těžce až těžce obrobi-telných materiálů. Vhodně zvolená kombinace aditiv a kvalitního základového minerálního oleje umožňuje při optimálně nastavených parametrech stroje dosáhnout vysokého výkonu obrábění. Olej obsahuje inhibitory koroze, které dočasně chrání obráběcí stroje i hotové součástky proti korozi. Součásti z mědi nebo měděných slitin nejsou řezným olejem zabarvovány. Přísady obsažené v oleji minimalizují tvorbu mlhy na pracovišti v průběhu obrábění. SCHNEIDOEL SP 22 neobsahuje aditiva s obsahem chlóru a zinku. | POUŽITÍ SCHNEIDOEL SP 22 se používá v následujících oblastech: - Při výrobě plných dílů např. kroužků valivých ložisek z 14 100. - Při odvalovacím frézování čelních ozubených kol z cementačních ocelí např. 14 220, 14 221. - Při sériové výrobě zátek a čepů se závitem, pouzder, svorníků, válcových šroubů a hřídelí pro elektrotechnický a automobilový průmysl z -mosazi -zušlechtěné oceli -automatové oceli -žáruvzdorné nástrojové oceli -nerezové oceli, a oceli odolné proti kyselinám. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHNEIDOEL SP 22 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 23 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 870 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 210 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -30 | DIN ISO 3016 |
| Barva | Číslo barvy | < 2 | DIN ISO 2049 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1-100 A 3 | DIN 51 759 |
| Obsah sloučenin fosforu |  | ano |  |
| Obsah sloučenin síry |  | ano |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

pro případ havárie: V případě úniku nebo havárie je nutné informovat příslušné úřady.