FORK OIL SPORT, COMFORT

| POPIS FORK OIL SPORT a FORK OIL COMFORT jsou kvalitní speciální hydraulické oleje na bázi ropného oleje, určené pro nasazení v teleskopických vidlicích motocyklů. K charakteristickým kvalitativním znakům patří: - Technologie aditivace: - Kombinace vhodné technologie aditivace a kvalitního ropného produktu umožňuje nasazení u tlumičů osobních vozidel, a olej je s úspěchem dlouhou dobu používán v obrovském množství aplikací. - Schopnost zmirňovat opotře-bení: - V oleji obsažené přísady redukují opotřebení uvnitř tlumiče na minimum. - Odolnost proti oxidaci: - Mají vynikající odolnost proti oxidaci, takže si zachovávají stabilní mazací vlastnosti po dlouhou dobu. | - Zamezení koroze: - Naolejované kovové plochy jsou chráněné proti korozi. Vytvořený olejový film zůstává zachován i během delšího odstavení zařízení z provozu. - Zamezení tvorbě pěny: - Obsahují vhodně zvolená účinná aditiva, potlačující tvorbu pěny. - Schopnost tichého chodu: - Hluk vznikající při provozu tlumiče je těmito speciálními oleji potlačen. - Snášenlivost s těsnícími hmotami: - Funkčnost běžných těsnících hmot není negativně ovlivňována. - POUŽITÍ - Teleskopické vidlice a tlumiče motocyklů. - Povolení: - BMW (FORK OIL COMFORT) |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORK OIL |  | SPORT | COMFORT |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 70 11,4 | 32 7 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 155 | 190 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 885 | 875 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 190 | 185 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -21 | -36 | DIN ISO 3016 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | 0 - A 0 - B |  | DIN 51 585, postup A a B |
| Viskozitníklasifikace | SAE | 15W-30 | 10W |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

.