UNIREX S 2

| POPIS UNIREX S 2 je červenohnědé speciální plastické mazivo, které může být použitou jak při vysokých, tak při nízkých teplotách. Tento extrémně široký teplotní rozsah aplikace byl dosažen použitím nejmodernější technologie výroby plastických maziv. UNIREX S 2 prokázal v laboratorních testech předních výrobců valivých ložisek vynikající životnost. Litné komplexní zpevňovadlo ve spojení s velmi viskózním syntetickým esterem jako základovým olejem a vhodně zvolené přísady zaručují UNIREXU S 2 následující kvalitativní vlastnosti: - Stabilitu při hnětení i vynikající termickou stabilitu: - Při dlouhodobém provozu za vysokých teplot i obecně při velkém namáhání zůstává struktura a konzistence maziva zachována dlouhou dobu. UNIREX S 2 dokonce umožňuje při častějším domazávání bezproblémový provoz i při vyšších teplotách, než 200 oC. K tomu přispívá nízká odpařivost použitého základového oleje. - Tekutost i za nízkých teplot: - Vynikající tekutost za nízkých teplot souvisí se složením základového oleje a příznivou závislostí jeho viskozity na teplotě, takže plastické mazivo ještě i při teplotě -50 oC dostatečně maže. | - Odolnost proti působení vody a korozi: - UNIREX S 2 je odolný proti vodě. Mazané části velmi dobře chrání proti korozi. - POUŽITÍ - UNIREX S 2 lze použít v rozsahu teplot minus 50 až + 200 oC. Je vhodný především pro mazání mechanicky a termicky velmi zatížených valivých ložisek, nebo ložisek s vysokými otáčkami, např.: - Na pecních vozících. - Startovacích spojkách proudových motorů. - V horkých zónách při výrobě skleněných vláken. - Na odlévacích pánví v ocelárnách. - Termicky vysoce zatížená výsuvná ložiska spojek užitkových automobilů. - Kvalitativní standardy: - UNIREX S 2: - Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva KE 2 S-50. - Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo KE 2 S-50. UNIREX S2, dříve vyráběný pod názvem 5182 GREASE, patří mezi značkové produkty mezinárodní organizace ESSO a je dostupný v celém světě. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIREX S 2 |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 2 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 280 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -50 až +200 | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo |  | Litné komplexní mýdlo |  |
| Teplota skápnutí | °C | > 250 | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | St. zhodnocení při zkušební teplotě | 1-80 | DIN 51 807, část 2 |
| Zkouška na čtyřkuličkovém stroji Postup E: Průměr vrchlíku | mm | 0,68 | DIN 51 350, část 5 |
| Zkouška maziva na přístroji FAG FE 9 s valivým ložiskem, postup 02-A / 1500/ 6000-150 postup 02-A / 1500/ 6000-160 | F10 h F 50 h F10 h F50 h | 180 260 119 114 | DIN 51 821 |
| Zkouška životnosti, 10 000 ot. / min při 204°C při 190°C | h h | 400 800 | ASTM D 3336 |
| Točivý moment při nízké teplotě při -40°C, počáteční moment při -54°C, počáteční moment | mN x m mN x m | 100 / 40 1770 / 940 | ASTM D 1478 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 28po 7 dnech při 100 °C - relat. změna objemu | % | 30 | DIN 53 538, část 3 DIN 53 521 |
| Tlak tečení při -20 °C/ -35°C | hPa (mbar) | 400 / 750 | DIN 51 805 |
| Odolnost proti oxidaci Pokles tlaku po 100 h při 100 °C | kPa | 40 | DIN 51 808 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 0 | DIN 51 802 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 při 120°C | DIN 51 811 |
| Obsah pevných mechanických nečistot větších než 25 mikrometr | mg / kg | < 20 | DIN 51 813, část 1 modif. |
| Obsah vody | %hm | < 0,1 | DIN ISO 3733 |
| Odlučivost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 40 °C | % hm | 2 | DIN 51 817 |
| Základový olej -Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C |  | komplex. ester 162 19,8 | DIN 51 562, část 1 |
| Výkonová klasifikace |  | KE 2 S - 50 | DIN 51 826 |
| Označení |  | KE 2 S - 50 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.