BEACON EP 0

| POPIS BEACON EP 0 je světle hnědé litné víceúčelové plastické mazivo pro vysoké mechanické a tepelné nároky. BEACON EP 0 má následující charakteristické kvalitativní znaky: - použitelný v teplotním rozsahu od -30 do +120°C - zabraňuje opotřebení a přenáší zatížení - stabilní při hnětení - struktura a konzistence zůstávají zachovány dlouhou dobu - vynikající oxidační stabilita - velmi dobrá odolnost proti vodě - dobré protikorozní vlastnosti | - čerpatelný v centrálních mazacích systémech BEACON EP 0 je díky své měkké struktuře dobře čerpatelný v centrálních mazacích systémech s dlouhými přívodními potrubími i za nízkých teplot. VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY Kvalitativní standardy: BEACON EP 0 splňuje požadavky na maziva na plastická maziva KP 0 K-30 dle DIN 51 825 OBLAST POUŽITÍ BEACON EP 0 se používá pro valivá a kluzná ložiska, která jsou mazána prostřednictvím centrálních mazacích systémů, dále v převodech (např. přenosné elektronářadí) |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| BEACON EP 0 |  |  |  |
| NLGI - Konzistence |  | 0 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1mm | 355-385 | DIN ISO 2137 |
| Zpevňovadlo | litné mýdlo |  |  |
| Bod skápnutí | °C | 185 | DIN ISO 2176 |
| Zkouška ve čtyřkuličkovém stroji metoda D: průměr vrchlíku | mm | 0,40 | DIN 51 350, díl 5 |
| Timkenův zkuš. stroj - zatížení | N | 230 | ASTM D 2509 |
| Test v ozubení FZGA/8,3/90 | St. poškoz. síly | 11 | DIN 51 354, díl 2 |
| Odolnost proti oxidaci, pokles tlaku po 100h při 100°C | kPa | <40 | DIN 51 808 |
| Protikorozní vlastnosti dle SKF-Emcor metody | st. koroze | 0 a 0 | DIN 51 802 |
| Korozivní účinky na mědi | st. koroze | 1 při 120 | DIN 51 811 |
| Odloučení oleje při normální zkoušce 7 dní při 40°C | hmot. podíl % | 25 | DIN 51 817 |
| Kroutící moment při nízké teplotě -30°C, Start. moment / moment při běhu | Nm x m | 460/100 | ASTM D 1478 |
| Viskozita zákl. oleje při 40°C | mm2/s | 150 | DIN 51 562, díl 1 |
| Výkonová klasifikace |  | KP0K-30 | DIN 51 825 |
| Označení |  | KP0K-30 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.