ESSO GETRIEBEOEL ST

SAE 80W, 85W-90, 85W-140

| POPIS Převodové oleje ESSO GETRIEBEOEL ST jsou formulovány na bázi rafinovaných ropných olejů a speciálních aditiv, jejichž úloha je především zmírnit opotřebení na plochách ozubených kol a dalších prvcích převodovek. Jsou určení pro použití v různých typech vozidel. Pro tyto převodové oleje jsou charakteristické následující vlastnosti: - Dobré mazací vlastnosti Aditiva obsažená v převodových olejích vytvářejí na povrchu namáhaných ploch zubů mazací vrstvu přenášející zatížení, které během otáčivého pohybu ozubených kol snižuje opotřebení. - Oxidační stabilita Převodové oleje se vyznačují dobrou oxidační stabilitou, takže schopnost olejů mazat zůstává zachována dlouhou dobu i při případném termickém zatížení produktu. - Čerpatelnost za nízkých teplot - Příznivá tekutost za nízkých teplot, související s použitím vysoce rafinovaných základových olejů a speciálních aditiv, zabezpečuje spolehlivou funkci zařízení i při provozu v zimních podmínkách. | - Ochrana zařízení proti korozi Součásti zařízení smočené olejem jsou chráněné proti korozi. - Odolnost proti tvorbě pěny Převodové oleje obsahují speciální aditiva potlačující tvorbu pěny. - Snášenlivost s těsněními Převodové oleje neovlivňují negativně materiály běžně používané pro výrobu těsnění. POUŽITÍ Oleje ESSO GETRIEBEOEL ST jsou určené pro jednoduché převodovky řazení v osobních a užitkových vozech nejrůznějších typů. S ohledem na nízký obsah aditiv nesmějí být aplikované jako náplň převodů, kde je předepsáno použití olejů klasifikace API GL-4 nebo GL-5. Při požití produktů je nutné se řídit předpisy výrobce zařízení. KVALITATIVNÍ STANDARDY: Oleje ESSO GETRIEBEOEL ST odpovídají klasifikaci API GL-3. Data o produktu: viz druhý list |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESSO GETRIEBEOEL ST |  | 80W | 85W-90 | 85W-140 |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 10 80 | 17,5 210 | 25 345 |  | DIN 51 562, část 1 |
| Viskozitní index |  | 107 | 89 | 94 |  | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -26 °C -12 °C | Pa.s | 50 - | - 40 | - 80 |  | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 880 | 896 | 900 |  | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 220 | 240 | 250 |  | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -30 | -21 | -18 |  | DIN ISO 3016 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | O-B |  |  | DIN 51 585 |  |
| Koroze na mědi (3 h/100 °C) | Stup. koroze | 1-100 A 3 |  |  | DIN 51 759 |  |
| Pěnivost S 1 S 2 S 3 | ml ml ml |  |  | 30 / 0 30 / 0 30 / 0 |  | DIN 51 566 |
| FZG test, A/8.3/90: Stupeň síly způsobující poškození |  | 12 |  |  | s použitím DIN 51 354, část 1 |  |
| Viskozitní klasifikace | SAE | 80W | 85W-90 | 85W-140 |  | SAE J 306 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.