DE-FLUID 39

| POPIS DE-FLUID 39 je bezbarvý, synteticky vyrobený uhlovodík pro elektroerozivní obrábění kovů. Produkt je absolutně bez zápachu a vyznačuje se vysokým stupněm čistoty, vynikající oxidační stabilitou a dobrou snášenlivostí s pokožkou. Díky jeho úzkému destilačnímu rozpětí jsou ztráty odparem při procesu obrábění relativně nízké. Na základě velmi nízkého obsahu aromátů je DE-FLUID 39 toxikologicky prakticky nezávadný. DE-FLUID 39 umožňuje při optimálních úběrech na obrobku a při relativně nízkém opotřebení elektrody vysokou rozměrovou a tvarovou přesnost a vynikájící povrchovou kvalitu obrobených součástí. | DE-FLUID 39 má následující technické přednosti: - bezproblémová filtrace v současných filtračních systémech - je prakticky bez aromátů a proto toxikologicky nezávadný - má dobré chladící a vymývací schopnosti - zamezuje ztrátám výnosem - při provozu je úplně bez zápachu POUŽITÍ DE-FLUID 39 se používá převážně k elektrojiskrovému obrábění dílů pro výrobu nástrojů a forem, ale také pro výrobu tvarově komplikovaných dílů. DE-FLUID 39 slouží také jako univerzální dielektrikum pro hrubování a obrábění na čisto. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| DE-FLUID 39 |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 780 | DIN 51 757 |
| Kinematická viskozita při 20°C 40°C | mm2/s | 4,7 3,0 | DIN 51 562 |
| Bod vzplanutí (Pensky Martens) | °C | 115 | DIN 51 758 |
| Bot tuhnutí | °C | +3 | DIN ISO 3016 |
| Destilační rozsah začátek konec | °C °C | 252 350 | DIN 51 751 |
| Průrazné napětí | kV/2,5mm | 30 | DIN 57 370 díl 1 |
| Elektrická vodivost | pS/m | 40 | ASTM D 2624 |
| Obsah aromátů | objem. % | <0,1 | ASTM D 1319 |
| Třída nebezpečnosti | žádná |  | DIN 51 758 / VF |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.