HYDRAULIKOEL PGK 46

Hydraulický olej šetrný k životnímu prostředí

| POPIS HYDRAULIKOEL PGK 46 je hydraulický olej šetrný k životnímu prostředí, který je formulován na polyglykolovém základě. Díky použití vybraných syntetických surovin je HYDRAULIKOEL PGK 46 neutrální k životnímu prostředí a má také velmi dobrou biologickou odbouratelnost. Na základě velmi dobrého viskozitně - teplotního chování je umožněno použití v širokém teplotním rozmezí. Dobré mazací vlastnosti oleje HYDRAULIKOEL PGK 46 nabízejí vysokou ochranu před opotřebením. HYDRAULIKOEL PGK 46 splňuje požadavky listu 24 568-VDMA na biologicky rychle odbouratelné tlakové kapaliny HEPG. | HYDRAULIKOEL PGK 46 je nerozpustný v minerálním oleji a je s minerálním olejem nemísitelný Při přechodu z minerálního oleje na olej HYDRAULIKOEL PGK 46 je nutno respektovat specielní předpisy pro přechod na tento typ olejů. POUŽITÍ HYDRAULIKOEL PGK 46 je jako hydraulický olej všeobecně použitelný a specielně je vhodný pro nasazení v ekologicky citlivých oblastech např.: - v blízkosti řek, jezer, v ochranném pásmu vodního zdroje atd - v zemědělství a lesnictví |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| HYDRAULIKOEL PGK 46 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při -20 °C při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s mm2/s | 2500 46 9,8 | DIN 51 562 díl 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 1040 | DIN 51 757 |
| Viskozitní index |  | 215 | DIN ISO 2909 |
| Bod vzplanutí | °C | 215 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | st. koroze | 0-A | DIN 51 585 |
| Korozivní účinky na mědi | st. koroze | 1-100A3 | DIN 51 759 |
| Schopnost odloučení vzduchu při 50°C | min | 7 | DIN 51 381 |
| Test v ozubení FZG A/8, 3/90 | st. pošk. síly | 12 | DIN 51 534 díl 2 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.