MORNOP 19

| POPIS MORNOP 19 je vodou nemísitelný řezný olej, který byl vyvinut speciálně k vystřihování (ražení) hliníkových dílů, které jsou následně tvářeny na součásti pro potravinářský a kosmetický průmysl jako např. tuby, kapsle, trubičky atd. Vybrané přísady ve vysoce hodnotném rafinátu minerálního oleje zajišťují výborné chladící a mazací vlastnosti. Výsledkem toho je kvalitní povrch výrobků bez otřepů a trhlin a dlouhá životnost nástrojů při optimálním taktu strojů. Při následném žíhání polotovarů se produkt odpaří beze zbytku. MORNOP 19 neobsahuje žádné přísady s obsahem chloru. | POUŽITÍ MORNOP 19 se převážně používá k: - vystřihování (ražení) hliníkových plechů (Al 99,5) do tloušťky 4mm. Vyrobené hliníkové výstřižky mohou být vyžíhány při teplotě nad 500°C, kdy dojde k odpaření oleje beze zbytku |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| MORNOP 19 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 43 19 | DIN 51 562 část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 860 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (o.k. Clev.) | °C | 210 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -21 | DIN ISO 3016 |
| Barva | číslo barvy | 0,5 | DIN ISO 2049 |
| Korozivní účinky na měď | st. kor. | 1-100A3 | DIN 51 759 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.