ESTOR PX 30, 40

SAE 30, 40

| POPIS ESTOR PX 30 a 40 byly vyvinuté speciálně pro mazání plynových motorů pracujících v obzvláště obtížných podmínkách, využívajících jako palivo plyn ze skládek. Vysoká užitná hodnota olejů je zaručena ověřenou kombinací velmi kvalitních parafinických základových olejů a speciálních, pro tyto oleje vhodných aditiv. Oleje ESTOR PX 30 a 40 se vyznačují následujícími charakteristickými vlastnostmi:  Vynikající termickou stabilitou a odolností proti oxidaci, které vytvářejí předpoklady pro dosažení dlouhých intervalů výměny.  Schopností zabránit tvorbě škodlivých úsad ve spalovacím prostoru, na pístech a zapalovacích svíčkách. Tím se vyloučí rušivé samozápaly.  Vysokou neutralizační schopností. V důsledku toho je motor chráněn proti korozním účinkům i při spalování plynů obsahujících sirovodík. |  Mazané části motoru optimálně chrání proti opotřebení a korozi. POUŽITÍ ESTOR PX 30 a 40 splňují vysoké požadavky plynových motorů, které spalují silně znečištěný skládkový plyn a bioplyn. Speciální aditivace neutralizuje sloučeniny halogenů a síry obsažené v plynu a garantuje dlouhý, bezproblémový provoz. POVOLENÍ  Caterpillar (olej je akceptován)  Jenbacher  MAN Dezentrala Energiesysteme  Deutz MWM  GEC Alsthom (Ruston Diesels)  Perkins VÝKONOVÁ ÚROVEŇ API CC Údaje o výrobku viz. druhý list. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTOR |  | PX 30 |  | PX 40 |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 12,3 112 |  | 14,5 149 | DIN 51 562, část 1 |  |  |  |
| Viskozitní index |  | 100 |  | 95 | DIN ISO 2909 |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 894 |  | 897 | DIN EN ISO 12185 |  |  |  |
| Bod vzplanutí | °C | 230 |  | 244 | DIN ISO 22592 |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -18 |  | -15 | DIN ISO 3016 |  |  |  |
| TBN | mg KOH/ g | 5,3 | 5,3 |  | DIN ISO 3771 |  |  |  |
| Popel (síranový) | g/ 100 g | 0,7 | 0,7 |  | DIN 51 575 |  |  |  |
| Viskozitní klasifikace | SAE | 30 |  | 40 | SAE J 300 |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.