STANZOEL 90

| POPIS STANZOEL 90 je s vodou nemísitelné speciální chladící mazivo pro přesné lisování (ražení) a hluboké tažení ocelí. POUŽITÍ STANZOEL 90 se osvědčil především k přesnému lisování (ražení) různých kvalit ocelí do tloušťky 12mm, je možné ho ale použít i pro přesné lisování (ražení) a hluboké tažení pásů za studena do tloušťky 4mm. | VÝHODY - vysoký výkon při lisování - dlouhá životnost razníků - žádné korozivní účinky na mědi - chrání proti korozi |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Zápach |  | jemný |  |
| Hustota při 15°C | kg/m3 | 1030 | DIN 51 757 |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 87 | DIN 51 562 |
| Bod vzplanutí (o.k.) | °C | 250 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -12 | DIN ISO 3016 |
| Koroza na mědi | st. kor. | 1-100A3 | DIN 51 579 |
| Protikorozivní účinky | st. kor. | 0 | DIN 51 585 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.