TERESSO

32, 46, 68, 77

| POPIS Oleje TERESSO jsou kvalitní turbinové a ložiskové oleje na bázi ropných frakcí. Zabezpečují mazání a chlazení ložisek turbín a plní úlohu hydraulického oleje v ovládacích zařízeních. K charakteristickým kvalitativním znakům těchto olejů patří: - Vysoká mazací schopnost - Na základě příznivé závislosti viskozity použitého základového oleje na teplotě vytvářejí mezi kluznými částmi stejnoměrný mazací film, který je zachován při velkém teplotním rozsahu. - Odolnost proti oxidaci Mají vynikající odolnost proti oxidaci, takže si zachovávají stabilní mazací vlastnosti i při dlouhodobém provozu za vysokých pracovních teplot. - Zamezení korozi Strojní části jsou chráněné proti korozi inhibitory obsaženými v oleji. Ochrana proti korozi je účinná i při odstávkách. - Zamezení tvorbě pěny Obsažená aditiva potlačují tvorbu pěny, aniž by negativně ovlivnily schopnost olejů dlučovat vzduch. - Deemulgační schopnost Vlhkost a vniknutá voda obecně se od oleje odděluje tak, že je potlačena nežádoucí tvorba emulze. - Snášenlivost s těsnícími hmotami Funkčnost běžných těsnících hmot není negativně ovlivňována. Výběr vhodné viskozity turbínového oleje závisí ve značné míře na způsobu použití, provozních podmínkách a předpisech výrobců zařízení. | POUŽITÍ Oleje TERESSO jsou používány v: - Parních, plynových a vodních turbínách. - Strojích poháněných elektricky nebo turbínami, např. generátorech, kompresorech a čerpadlech. - Hydraulických zařízeních, převážně s hydrostatickým pohonem, u nichž není vyloučen průnik vody. - Kompresorech vzduchu s tlakovým prostorem mazaným olejem, při koncové teplotě stlačených plynů do 160 C (stacionární zařízení), a 220 C (mobilní zařízení). - Průmyslových převodech, pro které výrobci předepisují mazací oleje typu CL, popř. hydraulické oleje HL nebo jmenovitě přímo oleje TERESSO. Kvalitativní standarty: Oleje TERESSO překračují kvalitativní parametry podle: - DIN 51 515 „Mazací oleje a oleje pro regulátory L-TD“ - DIN 51 524, část 1 „Hydraulické oleje HL“ - DIN 51 517, část 2 „Mazací oleje CL“ - DIN 51 506 „Mazací oleje VBL a VCL“ Povolení: - MAN Energie GmbH, Nürnberg - TERESSO 32 a 46 odpovídá QM 44-101 - SIEMENS KWU - TERESSO 32 a 46 odpovídá TLV 9013 04 - ABB (ASEA BROWN BOVERI) - TERESSO 32, 46, 68 a 77 - použitelný podle ISO VG pro turbínová zařízení ABB-PBS s.r.o. (TERESSO 32 a 46) - ŠKODA Turbíny, Plzeň (TERESSO 32 a 46) schváleno pro použití u všech parních turbín ŠKODA podle předepsané viskozitní třídy |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERESSO |  | 32 | 46 |  |  | 68 |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 30 5,3 |  | 43 6,7 |  |  | 64 8,7 |  |  | 75 9,5 |  |  |  | DIN 51 562, část 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 860 |  | 870 |  |  | 870 |  |  | 880 |  |  |  | DIN 51 757 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí | °C | 210 |  | 225 |  |  | 235 |  |  | 240 |  |  |  | DIN ISO 2592 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -21 |  | -15 |  |  | -12 |  |  | -9 |  |  |  | DIN ISO 3016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Popel oxidový | g/ 100 g |  0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN EN 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neutralizační číslo | mg KOH / g | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 558, část 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obsah vody | % hm |  0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN ISO 3733 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | 0 - A 0 - B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koroze na mědi (3h / 100 °C) | Stup. koroze | 1- 100 A 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 759 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schopnost oddělení vzduchu při 50 °C | min | 4 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  |  | DIN 51 381 |  |  |  |  |  |  |  |
| Deemulgační schopnost při 54 °C | min | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 599 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pěnivost S1 Postup B S2 S3 | ml ml ml |  50 / 0  50 / 0  50 / 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASTM D 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obsah nerozpustných látek | g/ 100 g |  0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 592 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stárnutí, zvýšení čísla kys. Po 1000 h při 95 °C | mg KOH / g |  2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51587 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C Relativní změna objemu Změna tvrdosti SHORE - A | % SH | +4 -2 |  | +4 -2 |  |  | +4 -3 |  |  | +4 -3 |  |  |  | DIN 51 538, část 1 DIN 53 521 DIN 53 505 |  |  |  |  |  |  |  |
| Schopnost odloučit vodu | s |  150 |  |  |  150 |  |  |  150 |  |  |  200 |  |  | DIN 51 589, část 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Stárnutí, zvýšení Conradsonova karb. zbytku | % hm | 0,30 |  | 0,30 |  |  | 0,55 |  |  | 0,58 |  |  |  | DIN 51 352, část 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení turbínový olej |  | TD 32 |  | TD 46 |  |  | TD 68 |  |  | - |  |  |  | DIN 51 515, část 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení mazací olej |  | CL 32 |  | CL 46 |  |  | CL 68 |  |  | - |  |  |  | DIN 51 517, část 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení hydraulický olej |  | HL 32 |  | HL 46 |  |  | HL 68 |  |  | - |  |  |  | DIN 51 524, část 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení kompresorový olej |  | VBL 32 |  | VBL 46 |  |  | VBL 68 |  |  | - |  |  |  | DIN 51 506 |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO viskozitní klasifikace | ISO VG | 32 |  | 46 |  |  | 68 |  |  | - |  |  |  | DIN 51 519 |  |  |  |  |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.