THERMALOEL T

| POPIS THERMALOEL T je velmi kvalitní olej pro přenos tepla vyráběný na bázi ropného oleje. Je určený pro nepřímý ohřev látek citlivých na teplotu. Je všeobecně používán tam, kde musí být vyloučeno místní přehřátí a termický rozklad ohřívaných látek. THERMALOEL T se vyznačuje dlouhou životností, vysokou termickou a oxidační stabilitou, nepatrným sklonem k tvorbě koksu. Je však třeba zajistit, aby při praktické aplikaci na žádném místě teplosměrného zařízení nedocházelo k jeho ohřátí nad 340 C. Životnost se též podstatně zkrátí, pokud horký olej přichází do přímého kontaktu se vzduchem. Pro THERMALOEL T je typický příznivý průběh viskozity s teplotou, což znamená, že viskozita tohoto oleje se s teplotou mění jen málo. - THERMALOEL T patří mezi značkové produkty ESSO. V zahraničí je analogický olej distribuován též pod označením ESSO - THERM 500 nebo CALORIA HT (USA). | - POUŽITÍ - THERMALOEL T je použitelný ve všech zařízeních pro přenos tepla, ve kterých pracovní teplota nepřekračuje 320 C a teplota povrchového filmu 340 C. - THERMALOEL T se osvědčil v následujících průmyslových a živno-stenských odvětvích: - Zpracovávajících asfalty a dehet: - -ve skladech, překladištích a mísících zařízeních - -při výrobě střešních krytin. - V chemickém průmyslu: - -ohřev reaktorů, autoklávů, sušiček. - -zařízení pro překládku viskózních materiálů - -výroba plastických hmot a surovin k produkci laků - V textilním průmyslu: - -ohřev kalandrů - V dřevařském průmyslu: - -sušící zařízení - V průmyslu vyrábějícím papír a lepenky: -ohřev sušících a kašírovacích válců Zařízení na přenos tepla musejí odpovídat požadavkům bezpečné práce. Kvalitativní standardy: THERMALOEL T překračuje nároky DIN 51 522 „Waermetraegeroele Q (Oleje pro přenos tepla Q)“ |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| THERMALOEL T |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C při 0 °C | mm2/s mm2/s mm2/s | 5,3 30 280 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C při 100 °C | kg / m3 kg / m3 | 868 asi 806 | DIN 51 757 Metoda nestanovena |
| Bod vzplanutí u.k. (P.M.) | °C | 210 | DIN 51 758 |
| Bod hoření | °C | 315 | DIN 51 794 |
| Bod tuhnutí | °C |  -15 | DIN ISO 3016 |
| Číslo kyselosti (s) | mg KOH / g |  0,03 | DIN 51 558, část 1 |
| Číslo kyselosti (w/s) | mg KOH / g | neutrální | DIN 51 558, část 1 |
| Popel (oxidový) | g / 100 g |  0,03 | DIN EN 7 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 - 100 A 3 | DIN 51 759 |
| Teplota varu při 1013 mbar | °C | asi 410 | E DIN 51 383, část 1 |
| Obsah pevných mechanických nečistot | g / 100 g |  0,03 | DIN 51 592 |
| Obsah asfaltenů | % hm |  0,05 | DIN 51 595 |
| Obsah vody | g / 100 g |  0,1 | DIN ISO 3733 |
| Karbonizační zbytek podle Conradsona | % hm |  0,01 | DIN 51 551 |
| Nejvyšší přístupná procesní teplota | °C | 320 |  |
| Nejvyšší přípustná teplota filmu | °C | 340 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.