PROZESSOEL SN 90

| POPIS PROZESSOEL SN 90 je vysoce hodnotný parafinický řez rafinátem minerálního oleje. Používá se jako procesní olej v mnoha odvětvích průmyslu. PROZESSOEL SN 90 má následující charakteristické kvalitativní znaky: - chemicky neutrální - vyšší obsah parafinických uhlovodíků - omezený obsah uhlovodíků s aromatickou strukturou - světlá barva - dobrá tepelná stabilita a vysoká odolnost proti oxidaci | Použití procesního oleje: PROZESSOEL SN 90 je nutno odzkoušet provozními zkouškami, které zohledňují složení, podmínky při zpracování a rovněž požadované fyzikální a technologické vlastnosti konečného výrobku. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| PROZESSOEL SN 90 |  |  |  |
| Kinemat. viskozita při 40°C 100°C | mm2/s mm2/s | 15,0 3,4 | DIN 51 562 díl 1 |
| Hustota při 15°C | kg/m3 | 854 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Cleveland) | °C | 180 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -15 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mg KOH/g | <0,05 | DIN 51 558 díl 1 |
| Barva | číslo barvy | L 0,5 | DIN ISO 2049 |
| Síra | hmot. % | 0,1 | DIN 51 400 díl 6 |
| Index lomu nD20 |  | 1,471 | DIN 51 423 |
| Viskozitně-hustotní konstanta |  | 0,811 | DIN 51 378 |
| Skupinová strukturní analýza (korigováno na síru) CA CN CP | % % % | 4 30 66 | DIN 51 378 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Důležitá poznámka:	Výběr procesního oleje se řídí podle konkrétního použití.

Uživatel musí praktickými zkouškami ověřit vhodnost oleje pro danou aplikaci.