MORNOP 26

| POPIS MORNOP 26 je vodou nemísitelný, vysoce výkonný řezný olej určený speciálně pro řezání vnitřních závitů. Umožňuje řezání a tvarování závitů v slepých otvorech i otvorech vrtaných skrz konstrukční díly, z velmi těžko obrobitelných materiálů. Vysoký výkon oleje při tváření na strojích vhodně nastavených pro tento produkt souvisí s jeho formulací na bázi vhodně zvolených ropných rafinátů, derivátů přírodních olejů, aditiv obsahujících chlór a síru. Sloučeniny síry obsažené v oleji nají tendenci zabarvovat díly a součásti strojů z mědi nebo měděných slitin. Speciální přísady obsažené v oleji potlačují tvorbu mlhy na pracovišti při obrábění na přijatelnou míru. | POUŽITÍ MORNOP 26 je přednostně určen pro řezání a tvarování závitů v slepých otvorech i otvorech vrtaných skrz klonstrukční díly z vysoce legovaných materiálů. Ve spojení s vhodnými nástroji pro velmi přesné obrábění umožňuje dosáhnout kvalitních závitů na konstrukčních dílech z: - Ocelí pro výfukové ventily, antikorozních, kyselinovzdorných a žáruvzdorných ocelí (NiCr 20 TiAl). - Antikorozních a kyselinovzdorných ocelích (X 5 CrNi 18 9, X 10 Cr 16 Ti). - Zvláštních slitin (NiCr 19 NbMo, NiMo 16 Cr 16 Ti) |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| MORNOP 26 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 26 | DIN 51 562, část 2 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 940 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 160 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -15 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi (3 h / 100°C) | Stupeň koroze | 2-100 A 3 | DIN 51 759 |
| Barva ASTM | Číslo barvy | 2 | DIN ISO 2049 |
| Sloučeniny síry |  | ANO |  |
| Obsah chlóru |  | ANO |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.