ESSO GEAR OIL

TDL 80W-90

| POPIS ESSO GEAR OIL TDL 80W-90 (Total Drive Line) je vícerozsahový hypoidní převodový olej odpovídající klasifikaci API GL-5. Svým výkonem a snášenlivostí se synchronizačními prvky převodovek řazení však současně splňuje i požadavky klasifikace API GL-4. V důsledku těchto vlastností lze ESSO GEAR OIL TDL 80W-90 označit jako univerzální převodový olej určený k současnému použití jak v synchronizovaných a nesynchronizovaných převodov-kách řazení, tak v hypoidních i standardních převodech náprav. ESSO GEAR OIL TDL 80W-90 charakterizují následující vlastnosti: - Velmi dobré mazací vlastnosti Vysokotlaké (EP) přísady obsažené v oleji snižují opotřebení zařízení a zajišťují dostatečnou mazací rezervu produktu i při nejvyšším mechanickém zatížení.. | - Oxidační a termická stabilita Produkt je odolný proti stárnutí i při vysokém termickém zatížení. - Ochrana zařízení proti korozi - Součásti zařízení smáčené olejem jsou chráněné proti korozi. POUŽITÍ ESSO GEAR OIL TDL 80W-90 je určený pro současné použití jak v synchroni-zovaných a nesynchronizovaných pře-vodovkách řazení, tak v hypoidních i standardních převodech náprav. Při použití produktu je nutné respektovat předpisy výrobce zařízení. KVALITATIVNÍ STANDARDY: - API GL-5 (API GL-4) - MAN 3343 Typ ML - ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, O8A, 12E Data o produktu: viz. druhý list |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO GEAR OIL TDL 8OW-90 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 15 148 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 100 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -26 °C | mPa.s | 115 000 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 898 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 220 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi | Stupeň koroze | 1 - 100 A3 | DIN 5159 |
| Pěnivost S 1 S 2 S 3 | ml ml ml | < 30 / 0 < 30 / 0 <30 / 0 | ASTM D 892 |
| FZG test, A/16.6/90 | stupeň síly způsobující poškození | > 12 | DIN 51 354, část 1 |
| Viskozitní klasifikace dle SAE J 306 | SAE | 80W-90 | SAE J 306 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.