ESSO GETRIEBEFLIESSFETT

| POPIS ESSO GETRIEBEFLIESSFETT je světle hnědé, dlouhovláknité, sodné plastické mazivo urrčené speciálně pro mazání zubových převodů, jejichž skříně jsou nedostatečně utěsněné pro použití oleje. Pro plastické mazivo jsou charakteristické následujících vlast-nosti: - Dobrá mazací schopnost: Na základě svojí dlouhovláknité struktury a vynikající přilnavosti je ESSO GETRIEBEFLIESSFETT dobře vtahován mezi aktivní plochy zubů. V důsledku toho jsou všechny aktivní plochy zubů optimálně mazány. Plastické mazivo vytváří mezi zuby mazací vrstvu přenášející zatížení, která současně snižuje opotřebení zubů a hlučnost převodovky. - Schopnost utěsnit převodovku: ESSO GETRIEBEFLIESSFETT utěsní převodovou skříň a chrání tak velmi účinně ložiska a ozubená kola před negativním působením nečistot. - Schopnost zamezit korozi: Kovové plochy, které jsou v aktivním kontaktu s mazivem, jsou velmi dobře chráněné proti korozi, dokonce i v přítomnosti vlhkosti. | POUŽITÍ ESSO GETRIEBEFLIESSFETT lze aplikovat v rozmezí pracovních teplot od -30 do +120°C, krátkodobě i do +140°C. Toto plastické mazivo je vhodné pro: - Převody řízení vozidel - motory s převodem v dopravnících používaných ve stavebnictví - Převodovky v zemědělských zařízeních, které nejsou dostatečně těsné při použití olejů - Valivá kluzná ložiska s nízkými otáčkami. Kvalitativní standardy: ESSO GETRIEBEFLIESSFETT : - Splňuje požadavky DIN 51 826 na plastická maziva G 00 M. - Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo G 00 M-30. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESSO GETRIEBEFLIESSFETT |  |  |  |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 00 | DIN 51 818 |  |  |  |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 415 | DIN ISO 2137 |  |  |  |
| Teplotní rozsah použití | °C | -30 až +120 | DIN 51 825 |  |  |  |
| Zpevňovadlo | Sodné mýdlo |  |  |  |  |  |
| Teplota skápnutí | °C | 175 | DIN ISO 2176 |  |  |  |
| FZG test , A/ 8.3 / 90, Stupeň síly způsobující poškození |  | 12 | DIN 51 354, část 2 |  |  |  |
| Tlak tečení při -20 °C (-30°C) | hPa | 70 (600) | DIN 51 805 |  |  |  |
| Odolnost proti oxidaci Pokles tlaku po 100 h při 100 °C | kPa | < 80 | DIN 51 808 |  |  |  |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 0 | DIN 51 802 |  |  |  |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 při 100 | DIN 51 811 |  |  |  |
| Obsah pevných mechanických nečistot větších než 25 mikrometrů | mg / kg | < 20 | DIN 51 813 |  |  |  |
| Obsah vody | %hm | < 0,1 | DIN ISO 3733 |  |  |  |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C - relat. změna objemu | % | +6 | DIN 53 538, část 1 DIN 53 521 |  |  |  |
| Základový olej -Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2 / s (cSt) | 330 | DIN 562, část 1 |  |  |  |
| Výkonová klasifikace |  | G 00 M | DIN 51 826 |  |  |  |
| Označení |  | G 00 M-30 | DIN 51 502 |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.