ESSO Aquaglide

| POPIS Esso Aquaglide je vysoce výkonný olej pro všechny vodou chlazené dvoutaktní lodní motory. Díky příznivé viskozitě zaručuje vynikající promazání i za nízkých venkovních teplot. Esso Aquaglide je určen pro oddělené mazání (Autolube-System) i pro smíšené mazání. Díky téměř bezezbytkovému spalování v motoru zůstavají zapalovací svíčky, písty, spalovací prostor a výfuk stále čisté. Vedle vynikající čistící schopnosti nabízí tento olej také vynikající ochranu proti opotřebení a korozi. Esso Aquaglide splňuje nejvyšší nároky výrobců lodních motorů a získal povolení od NMMA (National Marine Manufacturers Association - dříve BIA) dle TC-W 3 | Při mísení s palivem je nutno dbát poměrů, které povoluje výrobce motoru. Z níže uvedené mísící tabulky je možno určit množství oleje a paliva při určitém poměru. POUŽITÍ Pro všechny vodou chlazené lodní motory s i bez odděleného mazání. KVALITATIVNÍ PARAMETRY Splňuje nároky následujících firem: Chrysler, Crescent, Evinrude, Johnson, Mercury, Suzuki, Tohatsu, Volvo/Penta, Yamaha Povolení: NMMA TC - W 3 X |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 9 52 | DIN 51 562 |
| Dynamická viskozita při -25 °C | mPa.s | 3000 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 870 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (Clev.) | °C | 70 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Sulfátový popel | g/100g | < 0,01 | DIN 51 575 |

Tabulka mísení

Množství oleje dle tabulky nalejte do nádrže a doplňte odpovídajícím množstvím paliva

|  | Množství oleje v mililitrech | při směšovacím poměru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množství paliva v litrech |  |  |  |
|  | 1:25 | 1:50 | 1:100 |
| 2 | 80 | 40 | 20 |
| 4 | 160 | 80 | 40 |
| 6 | 240 | 120 | 60 |
| 8 | 320 | 160 | 80 |
| 10 | 400 | 200 | 100 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.