ESSOLUBE PC 40

| POPIS ESSOLUBE PC 40 patří mezi značkové oleje pro plynové motory mezinárodní organizace ESSO a je k dispozici ve viskozitní třídě SAE 40. Byl koncipován speciálně pro plynové motory vybavené katalyzátorem. ESSOLUBE PC 40 je určený pro zážehové plynové motory pracující se zemním plynem, plynem z čistíren odpadních vod a bioplynem jako palivem. Jeho výborné vlastnosti byly potvrzené rozsáhlými provozními pokusy. Může být použit i v plynových motorech bez katalyzátoru. Vysoká užitná hodnota olejů je zaručena ověřenou kombinací velmi kvalitních parafinických základových olejů a speciálních, zvláště účinných aditiv. Oleje ESSOLUBE PC 40 se vyznačují následujícími charak-teristickými vlastnostmi: - Vynikající termickou stabilitou a odolností proti oxidaci a působení dusíkatých sloučenin, které vytvářejí předpoklady pro dosažení dlouhých intervalů výměny. - Velmi dobrou čistící schopností, která zabraňuje tvorbě škodlivých úsad ve spalovacím prostoru, na pístech a zapalovacích svíčkách. Tím se vyloučí rušivé samozá-paly. | - V důsledku nízkého obsahu síranového popele a fosforu je minimalizována tvorba úsad poškozujících katalyzátor. - Mazané části motoru optimálně chrání proti opotřebení a korozi. - POUŽITÍ - ESSOLUBE PC 40 může být použit i pro spalování plynu ze skládek, pokud neobsahují větší množství škodlivých sloučenin. V takových případech je potřeba respektovat zvláštní předpisy výrobce motorů. - Inženýři ESSO jsou připraveni u každé nové aplikace ve spolupráci s výrobcem motoru odvodit výměnné intervaly oleje. - Povolení: - V současné době jsou k dispozici následující povolení: - MAN Dezentrale Energie-systeme - Wärtsilä Diesel GmbH - MWM, Deutz Service International - Jenbacher Energiesysteme |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESSOLUBE PC 40 |  |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 13,6 132 | DIN 51 562, část 1 |  |  |  |
| Viskozitní index |  | 97 | DIN ISO 2909 |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 892 | DIN 51 757 |  |  |  |
| Bod vzplanutí | °C | 259 | DIN ISO 2592 |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -18 | DIN ISO 3016 |  |  |  |
| TBN | mg KOH/ g | 7 | DIN EN 55 |  |  |  |
| Popel (síranový) | g/ 100 g | 0,4 | DIN 51 575 |  |  |  |
| Viskozitní klasifikace | SAE | 40 | SAE J 300 |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.