MEHRBEREICHS-

GETRIEBEOEL TSM

SAE 75W-90

| POPIS MEHRBEREICHSGETRIEBEOEL TSM je částečně syntetický převodový olej pro motorová vozidla. Ve spojení s vhodně určenými zlepšovači viskozitního indexu vykazuje tento olej velmi dobré viskozitně teplotní chování. Použití kombinací výkonných přísad snižuje opotřebení a zabraňuje korozi. Převodový olej má následující charakteristické kvalitativní znaky: - Snižuje opotřebení / schopnost přenášet zatížení - Vysokotlaké (EP) přísady obsažené v oleji tvoří mezi ploškami zabírajících zubů nosný film. Tento film zabraňuje během odvalování zubů při vysokém zatížení opotřebení na ploškách zubů. - Odolnost proti oxidaci - Převodový olej je i při vysokém termickém zatížení vysoce odolný vůči stárnutí. Je určen pro dlouhé provozní doby, přičemž je nutno respektovat interval výměny, který předepisuje výrobce. - Dobrá tekutost za nízkých teplot - Vynikající vlastnosti oleje za nízkých teplot, které jsou dány vysokým stupněm rafinace použitého základového oleje a syntetických komponent ve spojení se zlepšovači viskozitního indexu, zaručují vynikající způsob provozu a lehkoběžnou funkci i za nízkých teplot v zimním období. | - Ochrana proti korozi - Strojní součásti jsou chráněny proti korozivním účinkům. - Nízká pěnivost - Převodový olej obsahuje speciální přísady, které potlačují tvorbu pěny. - Snášenlivost s těsnícími hmotami - Běžná těsnění nejsou olejem negativně ovlivňována. - POUŽITÍ - MEHRBEREICHSGETRIEBEOEL TSM se převážně používá v 5-ti stupňových převodovkách se zadní poháněnou nápravou - Je nutno dbát předpisů výrobce. - VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY - Kvalitativní standardy: - odpovídá API klasifikaci GL-4 - odpovídá specifikaci FORD ESD-M2C-175 A - odpovídá specifikaci - OPEL B 040 1043 - odpovídá požadavkům US-vojenské specifikace MIL-L-2105 |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| MEHRBEREICHSGETRIEBEOEL TSM |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 16,5 92 | DIN 51 562, díl 1 |
| Dynamická viskozita při -26 °C - 40°C | mPa.s mPa.s | 20 90,6 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 881 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (Cleveland o.k.) | °C | 210 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml | 30/0 30/0 30/0 | ASTM D 892 proces B |
| Test FZG (A/8.3/90) | stupeň poškoz. síly | >12 | DIN 51 354 díl 1 |
| SAE viskozitní třída | SAE | 75W-90 | SAE J 306 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.