NEBULA EP 1, 2

| POPIS NEBULA EP 1 a NEBULA EP 2 jsou světlehnědá, víceúčelová plastická maziva určené pro vysoké mechanická a termická zatížení. Jsou formulována na základě vápenatého komplexního mýdla, kvalitního ropného rafinátu a speciálních aditiv. Vyznačují se následujícími charakterisitickými vlastnostmi: Schopností zmírňovat opotřebení a přenášet zatížení: Vysokotlaké přísady obsažené v plastických mazivech NEBULA EP 1 a NEBULA EP 2 vytvářejí na kluzném povrchu mazací vrstvu přenášející i velká zatížení, která snižuje tření a opotřebení kluzných prvků. Tím je prodloužena životnost pohyblivých strojních dílů. Stabilitou při hnětení: Struktura i konzistence těchto plastických maziv zůstává zachována i při dlouhém zatížení a v širokém teplotním rozmezí. Odolností proti oxidaci: Plastická maziva se vyznačují dobrou oxidační stabilitou, která příznivě ovlivňuje dobu jejich použití. Odolností proti působení vody: protože NEBULA EP 1 a NEBULE EP 2 jsou komplexní vápenatá plastická maziva, jsou odolná proti vodě. Z toho důvodu jsou bez problémů aplikovatelná pro mazání za přítomnosti vlhkosti. | POUŽITÍ Víceúčelová plastická maziva NEBULA EP jsou použitelná v rozmezí teplot -20 až +120oC. Teplotní špičky mohou krátkodobě přesáhnout 150 oC. NEBULA EP 1 a NEBULA EP 2 jsou používány pro mazání: - Valivých a kluzných ložisek a jiných kluzných ploch, např. ložisek kol, hlavic spojovacích tyčí a kulových kloubů osobních vozů, ve ventilátorech spalin. NEBULA EP 1 pro mazání: - Pružin v náraznících železničních vozů. NEBULA EP 2 pro mazání: - Vodních čerpadel a vozových (Steve-nových) trubek. S ohledem na charakteristické reologické vlastnosti je NEBULA EP 1 použitelná v podmínkách, kde se obvykle doporučuje použití plastických maziv s konzistencí 2, podobně NEBULA EP 2 na místo maziv s konzistencí 3. Kvalitativní standardy: NEBULA EP 1: - Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva KP 1 K-20 - Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo KP 1 K-20 NEBULA EP 2: - Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva KP 2 K-20 - Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo KP 2 K-20 |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEBULA EP |  | 1 | 2 |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 1 | 2 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 330 | 290 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -20 až +120 |  | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo |  | Komplexní vápenaté mýdlo |  |  |
| Teplota skápnutí | °C | 270 |  | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | St. zhodnocení při zkušební teplotě | 1-90 1-80 |  | DIN 51 807, část 1 DIN 51 807, část 2 |
| Zkouška na SKF zkušebním stroji s valivým ložiskem Postup B při zkuš. teplotě | °C | 110 |  | DIN 51 806 |
| Zkouška na čtyřkuličkovém stroji , svárové zatížení Postup D: Průměr vrchlíku Postup E: Průměr vrchlíku | N mm mm | 3400 0,35 0,7 |  | DIN 51 350, část 4 DIN 51 350, část 5 DIN 51 350, část 5 |
| Test na Timkenově zkušebním stroji - váha břemene | N | 200 |  | ASTM D 2509 |
| Zkouška maziva na přístroji FAG FE 9 s valivým ložiskem, postup 02-A / 1500/ 6000-120 | F10 h F 50 h | 65 143 |  | DIN 51 821 |
| Tlak tečení při -20 °C | hPa (mbar) | 1000 |  | DIN 51 805 |
| Odolnost proti oxidaci Pokles tlaku po 100 h při 100 °C | kPa | < 60 |  | DIN 51 508 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 0 |  | DIN 51 802 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 při 120°C |  | DIN 51 811 |
| Obsah vody | % hm | < 0,2 |  | DIN ISO 3733 |
| Odlučivost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 40 °C | % hm | 4 | 2 | DIN 51 817 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 28 a 34 po 7 dnech při 100 °C - relat. změna objemu | % | 11 a 7 | 10 a 6 | DIN 53 538, část 3, ve spojení s DIN 53 521 |
| Základový olej -Kinematická viskozita při 40 °C | mm2 /s (cSt) | 95 |  | DIN 51 562, část 1 |
| Výkonová klasifikace |  | KP 1 K-20 | KP 2 K-20 | DIN 51 825 |
| Označení |  | KP 1 K-20 | KP 2 K-20 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.