ESSO GETRIEBEOEL

GX 85W-140

| POPIS Produkt ESSO GETRIEBEOEL GX 85W-140 je převodový olej pro nákladní automobily formulovaný na bázi velmi kvalitních minerálních olejů a vhodně zvolené směsi aditiv, které minimalizují opotřebení funkčních ploch zubových kol převodů. Pro olej ESSO GETRIEBEOEL GX 85W-140 jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti: - Zmírnění opotřebení a schop-nost přenášet zatížení Vysokotlaké (EP) přísady obsažené v převodovém oleji vytvářejí na plochách ozubených kol vrstvu přenášející zatížení. Tato vrstva pak zvláště při velkém mechanickém zatížení a rychlostech výrazně snižuje opotřebení aktivních ploch a zabraňuje jejich vydření. - Odolnost proti oxidaci Převodový olej je odolný vůči stárnutí i při vyšším termickém zatížení. Proto je vhodný jako dlouhodobá náplň převodů v motorových vozidlech, zejména náhonů os. - Dobrá tekutost za chladu - Příznivá tekutost produktu i při nízkých teplotách souvisí s použitím vysoce rafinovaných základových olejů a aditiva zlepšujícího závislost viskozity oleje na teplotě, čímž je zajištěna plná funkčnost i v podmínkách zimního provozu. | - Ochrana zařízení proti korozi Strojní součásti smočené olejem jsou chráněné proti korozi. - Malý sklon k tvorbě pěny Speciální účinné látky obsažené v použité směsi aditiv potlačují tvorbu pěny. - Snášenlivost s těsnícími mate-riály Funkčnost běžných těsnících hmot není převodovým olejem negativně ovlivňována. POUŽITÍ Převodový olej ESSO GETRIEBEOEL GX 85W-140 je speciálně určen pro hypoidní převody s velkým přesazením os (> 50 mm). Může být použit též pro převody řízení nebo jako náplň pomocných agregátů, pokud je zde výrobcem převodový olej. Při použití oleje je nutné respektovat předpis výrobce automobilů. Kvalitativní standardy: ESSO GETRIEBEOEL GX 85W-140: - API GL-5 - MIL-L-2105D - Volvo, diferenciály s uzávěrem (limited slip) Data o produktu: viz. druhý list |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO GETRIEBEOEL GX 85W-140 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 25 375 | DIN 51 562, část 1 |
| Zdánlivá viskozita při -12 °C | Pa.s | 132 | DIN 51 3, modif. |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 905 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 186 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -18 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 2 - 120 A3 | DIN 51 759 |
| Pěnivost S 1 S 2 S 3 | ml ml ml | 2O / 0 30 / 0 20 / 0 | DIN 51 566 |
| Zkouška na čtyřkuličkovém stroji Svárové zatížení | N | 3200/3400 | DIN 51 350, část 4 |
| FZG test, A/16,6/90: Stupeň síly způsobující poškození |  | > 12 | s použitím DIN 51 354, část 1 |
| Viskozitní klasifikace | SAE | 85W-140 | SAE J 306 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.