ESSO GEAR OIL BV 75W-80W

| POPIS ESSO GEAR OIL BV 75W-80W je vícerozsahový lehkoběžný převodový olej výkonnostní úrovně API GL 5. Je vyroben z vysoce hodnotných základových olejů a specielně zvolených aditiv. Produkt se vyznačuje velmi dobrým nízkoteplotním chováním, optimalizovanými třecími hodnotami, omezenou pěnivostí, stejně jako vynikající oxidační stabilitou. ESSO GEAR OIL BV 75W-80W je specielní převodový olej, který je doporučen firmou PEUGEOT. Olej není určen pro použití v nápravách. | POUŽITÍ ESSO GEAR OIL BV 75W-80W je olej vyvinutý výhradně pro synchronizované ručně řazené převodovky výrobců automobilů PEUGEOT a CITROEN. Kvalitativní standardy: - API GL-5 - Povolení: - PEUGEOT pro prvonáplně a servisní náplně - Přednosti: - Lehké řazení - redukuje vynaloženou sílu na řadící páku - vyšší účinnost - snižuje spotřebu paliva - dlouhá životnost - vysoká termická odolnost |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO GEAR OIL BV 75W-80W |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 8,3 48 | DIN 51 562, část 1 |
| Viskozitní index |  | 148 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -40 °C | mPa.s | 110 000 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 885 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (Clev) | °C | 172 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| VKA svárové zatížení | N | >1700 | DIN 51 350 |
| Pěnivost S 1 S 2 S 3 | ml ml ml | 10/0 30/0 10/0 | ASTM D 892 |
| FZG test, A/8.3/90: Stupeň síly způsobující poškození |  | > 12 | DIN 51 354, část 1 |
| Viskozitní klasifikace | SAE | 75W-80 | SAE J 306 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.