WYROL 4, 6, 8

| POPIS WYROL 4, 6, 8 jsou speciální koncentráty aditiv vhodné k válcování za studena jemných hliníkových fólií. Obsahují vysoký podíl aktivních válcovacích přísad, které přispívají ke zlepšení mazacích účinků, ke zvýšení absorbce tlakového namáhání, vylepšení oxidační stability. Předrozpuštěno v bezaromátových základových olejích. V kombinaci s vhodným základovým olejem (např. SOMENTOR 32 obdržíme válcovací olej, který splňuje požadavky „US Food and Drug Administration“). (FDA) Regulations 21 CFR 178.3910 (např. při výrobě kovových předmětů, které přicházejí do kontaktu s potravinami). | POUŽITÍ WYROL 4: WYROL 4 se nasazuje samostatně až do 6% nebo v kombinaci s WYROL 6 do vhodného základového oleje např. SOMENTOR 32. Typická koncentrace použití je např. 2% WYROL 4 v SOMENTOR 32 pro poslední válcovací stolici na folie nebo 2,5% WYROL 4 + 5% WYROL 6 v SOMENTOR 32 pro přední válcovací stolice. WYROL 4 je nutné předehřívat na cca 30°C, aby se eventuelně vytvořené krystaly rozpustily. WYROL 6: WYROL 6 se nasazuje až do 8% ve vhodném základovém oleji (SOMENTOR 32). Obzvláště při výrobě folií se WYROL 6 kombinuje s WYROL 4. WYROL 8: WYROL 8 se nasazuje v koncentraci 5-10% ve vhodném základovém oleji (SOMENTOR 32). |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYROL |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Vzhled produktu |  |  | vizuálně |  | světlý jasný |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 357 |  |  |  |  |  |
| Zápach |  |  |  |  | mírný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C 40 °C |  |  | mm2 / s mm2 / s |  | - 2,5 |  |  | 3,6 - |  |  | 15 - |  |  |  | DIN 51 562, část 2 |  |  |  |  |
| Hustota při 15 °C 50°C |  |  | kg / m3 |  | 820 790 |  |  | 860 - |  |  | 830 805 |  |  |  | DIN 51 787 |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí (Pensky Martens) |  |  | °C |  | 93 |  |  | 114 |  |  | 110 |  |  |  | DIN 51 758 |  |  |  |  |
| Bod tuhnutí |  |  | °C |  | +24 |  |  | -3 |  |  | +15 |  |  |  | DIN ISO 3018 |  |  |  |  |
| Neutrakizační číslo |  |  | mg KOH/ g |  | 55 |  |  | < 0,5 |  |  |  |  |  |  | DIN 55 558, část 1 |  |  |  |  |
| Číslo zmýdelnění |  |  | mg KOH/ g |  | - |  |  | 220 |  |  | < 0,3 |  |  |  | DIN 51 559, část 2 |  |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.