KETTEN-HAFTOEL S

Speciální olej pro motorové pily

| POPIS KETTEN-HAFTOEL S je speciální výrobek společnosti ESSO, plně syntetický olej na alkylátovém základě. Pro produkt jsou charakteristické následující vlastnosti: - Velmi dobrá mazací schopnost - Oxidační stabilita - Ochrana zařízení proti korozi - Vysoká přilnavost - Odolnost proti působení vody - Mimořádně nízký bod tuhnutí | POUŽITÍ KETTEN-HAFTOEL S je určený především pro různé typy ztrátového mazání řetězů pil, strojů a zařízení. Produkt není určen pro oběhové mazání strojů, ani pro použití při vysokých pracovních teplotách. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| KETTEN-HAFTOEL S |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 134 14,5 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 898 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 205 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -42 | DIN ISO 3016 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.