ATF LT 71141

| POPIS ATF LT 71141 je částečně syntetická vysoce výkonná ATF kapalina s přísadami „Longdrain-Performance“ pro nasazení v automatických převodovkách vozidel. Vybrané základové oleje ve spojení s novou moderní technologií aditivace propůjčují této převodové kapalině vyjímečnou výkonnost, zvláště s ohledem na prodloužené intervaly výměn plánované v budoucnosti. Vyvážené třecí vlastnosti kapaliny ATF LT 71141 pokrývají požadavky řazených spojek v automatických převodovkách stejně jako v řízených měničích a spojkách (GWK). | Produkt má potenciál DEXRON III. VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY Povolení: ZF TE-ML 11B,14B VW TL 521 62 Povolení pro automatické převodovky VOITH dle listu maziv G 607 (převodovky řady D 85.., D 86.., rovněř i převodovky D 502 a Midimat) Povolení pro automatické převodovky VOITH dle listu maziv G 1363 (převodovky řady D 85.., D 86..), předepsán interval výměny oleje 120 000 km. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ATF LT 71 141 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | Mm2/s Mm2/s | 7,3 37 | DIN 51 562 |
| Dynamická viskozita při -40 °C | MPa.s | 18000 | DIN 51 398 |
| Viskozitní index |  | 168 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 853 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (Clev.) | °C | 215 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -54 | DIN ISO 3016 |
| Korozivní účinky na mědi | st. koroze | 1-150 A3 | DIN 51 759 |
| Ztráta odparem (Noack) při 200°C | % hmot. | 5 | DIN 51 581 |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml | 10/0 30/0 0/0 | ASTM D892 |
| FZG test (A8.3/90) | st. poškoz. síly | 12 | DIN 51 354 díl2 |
| Test střihu -kužel-váleček, 20h n. střih, V100 pokles viskozity, V100 | mm2/s % | 6,6 9 | P-VW 1437 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.