WEISSOEL M 355

| POPIS WEISSOEL M 355 je vysokoviskozní, pečlivě rafinovaný medicinální bílý olej s nejvyšším stupněm čistoty (Paraffinum liquidum). Odpovídá násled. požadavkům na čistotu: - 10. vydání německého lékopisu (DAB 10) a - Evropského lékopisu |  |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled |  | čirý | vizuelně |
| Barva podle Saybolta | číslo barvy | + 30 | DIN ISO 2049 |
| Hustota při 15 °C 20°C | kg/m3 kg/m3 | 878 875 | DIN 51 757 |
| Kinematická viskozita při 20°C 40°C | mm2/s mm2/s | 230 70 | DIN 51 562 |
| Bod vzplanutí (Cleveland) | °C | 220 | DIN ISO 2092 |
| Bot tuhnutí | °C | -24°C | DIN ISO 3016 |
| Index lomu při 20°C |  | 1,480 | DIN 51 423 díl 2 |
| Skupinová strukturní analýza CA CN CP | % % % | 0 39 61 | DIN 51 378 |
| DAB 10 |  | splňuje |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Důležitá poznámka:	Výběr procesního oleje se řídí podle konkrétního použití.

Uživatel musí praktickými zkouškami ověřit vhodnost oleje pro danou aplikaci.