SPARTAN EP

CLP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

| POPIS Oleje druhu SPARTAN EP jsou vysoce výkonné převodové oleje na bázi minerálního oleje s vyso-kotlakými přísadami, které zmírňují opotřebení. Přednostně se uplatňují v me-chanicky a teplotně vysoce namáhaných průmyslových převo-dech strojů s oběhovými systémy. Charakteristickými kvalitativními znaky těchto olejů jsou: - Zmírňují opotřebení a mají schopnost snášet zátěž Vysokotlaké přísady, které jsou v převodových olejích obsaženy, vytvářejí mimo jiné na stykových plochách boků zubů olejový film, přenášející zatížení. Tím je sníženo tření a opotřebení otěrem. Při krátkodobém přetížení je účinně zamezeno poškození boků zubů. Udržování vrstvy maziva při stoupajících provozních teplotách je podpořeno dobrým viskozitně-teplotním chováním základových olejů. - Odolnost vůči oxidaci Oleje SPARTAN mají vynikající odolnost vůči oxidaci, což zachovává mazací schopnost i při vyšších teplotních nárocích po dlouhou provozní dobu. - Zamezení korozi Naolejované kovové plochy jsou chráněny proti korozívním vlivům. - Zabránění pěnivosti Převodové oleje obsahují vhodná aditiva k potlačení tvorby pěny, aniž by byla omezena schopnost odloučit vzduch. | - Deemulgační vlastnosti Vlhkost a vniknuvší voda se od převodových olejů rychle oddělují, čímž je zabráněno nepříznivému tvoření emulze. - Snášenlivost s těsnícími hmotami Funkčnost obvyklých těsnících materiálů není oleji druhu SPARTAN EP nepříznivě ovlivňován. Viskozita se do značné míry řídí způsoby použití, provozními podmínkami, jakož i předpisy výrobních firem. Převodové oleje SPARTAN EP pro oběhové systémy jsou výrobky mezinárodní organizace ESSO a jsou všeobecně dostupné. Kvalitativní standard: Oleje SPARTAN EP vynikají nad požadované nároky normy DIN 51 517, část 3: mazací oleje CLP. Použití: Oleje SPARTAN EP jsou používány: - ve vysoce namáhaných průmyslových převodovkách, jako např. s čelními¨, kuželovými a šnekovými převody, které jsou provozovány při provozních teplotách do 120 °C , krátkodobě do 140 °C. - k mazání a chlazení vysoce namáhaných kluzných a valivých ložisek a jiných míst ve válcovnách, mlýnech, drtičích, důlních strojích, bagrech, hnětačích, zvedacích a dopravních zařízeních. Data o produktu: viz. druhý list. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPARTAN EP |  | 68 |  | 100 |  | 150 |  |  |  | 220 |  |  | 320 |  |  | 460 |  |  | 680 |  |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 0 °C při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s mm2/s | 1000 68 8,8 |  | 1700 100 11,2 |  | 3100 150 14,6 |  |  |  | 5200 220 19,0 |  |  | - 320 24,3 |  |  | - 460 30,5 |  |  | - 680 37,0 |  |  |  |  | DIN 51 562, část 1 |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 880 | 885 |  |  | 890 |  |  | 895 |  | 900 |  |  | 905 920 |  |  |  |  |  |  | DIN 51 757 |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí | °C | 225 |  | 230 |  | 235 |  |  |  | 235 |  |  | 240 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | DIN ISO 2592 |  |
| Bod tuhnutí | °C | -24 |  | -24 |  | -24 |  |  |  | -21 |  |  | -15 |  |  | -15 |  |  | -15 |  |  |  |  | DIN ISO 3016 |  |
| Popel oxidový | g/ 100 g | < 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN EN 7 |  |  |  |  |
| Neutralizační číslo | mg KOH / g | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 558, část 1 |  |  |  |  |
| Stárnutí, vzrůst viskozity | % | 0,5 | 0,8 |  | 0,9 |  | 1,1 |  |  |  | 1,3 |  |  | 1,5, |  |  |  | 5,0 |  |  | DIN 51586 |  |  |  |  |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | O - A / 0 - B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51759 |  |  |  |  |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 - 100 A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 759, |  |  |  |  |
| Deemulgační schopnost při 54 °C 82 °C | min. min. | 10 - | 10 - |  | - 10 |  | - 10 |  |  |  | - 10 |  |  | - 10 |  |  |  | - 30 |  |  | E DIN 51 599 |  |  |  |  |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml | < 10 / 0 < 10 / 0 < 10 / 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 566 |  |  |  |  |
| Obsah nerozpustných látek | g/100g | < 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 592 |  |  |  |  |
| Obsah vody | g/100g | < 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN ISO 3733 |  |  |  |  |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C (Rel. změna obj.) | % | +6 | +5 |  | +4 |  |  | +3 |  |  |  | +3 |  |  | +3 |  |  | +7 |  |  |  | DIN 51 538, část 1 DIN 53 521 |  |  |  |
| Změna tvrdosti dle SHORE - A | SH | -5 | -3 |  | -4 |  | -3 |  |  |  | -3 |  |  | -2 |  |  |  | -5 |  |  | DIN 53 505 |  |  |  |  |
| ISO viskozitní třída | ISO VG | 68 | 100 |  | 150 |  | 220 |  |  |  | 320 |  |  | 460 |  |  |  | 680 |  |  | DIN 51 519 |  |  |  |  |
| Označení mazacího oleje |  | CLP68 | CLP100 |  | CLP150 |  | CLP220 |  |  |  | CLP320 |  |  | CLP 460 |  |  |  | CLP680 |  |  | DIN 51 517 část 1 |  |  |  |  |
| Test v ozubení FZG A/8,3/90, úbytek hmotnosti | stup. síly pošk. | > 12 < 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 354 |  |  |
| Test v ozubení FZG A/16,6/140, úbytek hmotnosti | stup. síly pošk. | > 12 < 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 519 |  |  |