Essolube Hydraulic 10W

Hydraulický olej nejvyšší kvality

Popis

Essolube Hydraulic 10W je hydraulický olej nejvyšší kvality vyrobený z vysoce kvalitních základových olejů a vyváženého komplexu aditiv, který je určen pro uspokojení širokého spektra nároků hydraulických zařízení. Tento produkt je specificky navržen a využívá účinnou vyváženost bezpopelných dispergačních činidel a kovových detergentů v kombinaci s inhibitory oxidace, opotřebení, koroze a rzi.

Essolube Hydraulic 10W se používá v celé řady hydraulických silničních a terénních aplikací. Tento produkt lze úspěšně využívat v nákladní dopravě, povrchové i hlubinné těžbě, stavebnictví a zemědělských činnostech.

Aplikace

- Hydraulické systémy a sestavy používané u zařízení předních evropských, amerických a japonských výrobců

- Hydraulické systémy vystavené značně rozdílným okolním teplotám

- Hydraulické systémy obsahující převody a ložiska, ve kterých se vyžadují dobré vlastnosti proti opotřebení

- Silniční a terénní aplikace včetně: nákladní dopravy, stavebnictví, těžby, lomového dobývání a zemědělství

Požadavky

Vickers 35VQ25

API CD/SF

Výhody

- Lze používat v nejrůznějších aplikacích a provozních podmínkách

- Prodlužuje životnost dílů a snižuje prostoje zařízení

- Kompatibilita s jinými motorovými oleji, které se používají u hydraulických aplikací

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho střediska zákaznických služeb. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Při likvidaci tohoto produktu je nutné chránit životní prostředí.

Podrobnosti o použití a bezpečnosti naleznete v Bezpečnostním listu produktu, který je na požádání k dispozici na tel. 257 098 163.

Charakteristické vlastnosti

| Esso Hydraulic 10W |  |
| --- | --- |
| SAE stupeň | 10W |
| Viskozita, ASTM D 445 |  |
| mm2/s při 40 °C | 39,2 |
| mm2/s při 100 °C | 6,3 |
| Viskozitní index, ASTM D 2270 | 109 |
| Síranový popel,váh. % ASTM D 874 | 0,8 |
| TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 7,3 |
| Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 | -33 |
| Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 | 226 |
| Hustota při 15 °C kg/l, ASTM D 4052 | 0,879 |

Vzhledem k průběžnému výzkumu a vývoji produktu podléhají zde uvedené informace změnám bez upozornění. Charakteristické vlastnosti se mohou nepatrně lišit.