ESSO BUSGARD GEO 15W-40

Nejlepší motorový olej CNG/LNG nejvyšší kvality

| POPIS Esso Busgard 15W-40 je motorový olej nejvyšší kvality specificky vyvinutý k zajištění spolehlivé ochrany pro nákladní vozidla a autobusy, které používají stlačený zemní plyn (CNG) nebo zkapalněný zemní plyn (LNG). Esso Busgard GEO 15W-40 jako olej pro vznětové motory je vyroben z vysoce kvalitních základových olejů a vyváženého komplexu aditiv. Tato progresivní receptura se střední mírou tvorby popela zajišťuje vynikající oxidaci, nitraci a tepelnou stabilitu, aby bylo minimalizováno vzněcování úsad popela v komoře. Esso Busgard GEO 15W-40 plní mazací funkci s minimální tvorbou laků, nečistot a karbonu a to i za nejobtížnějších provozních podmínek. Moderní, vysoce výkonné, vysokorychlostní, slabě spalující dieselové motory, které používají paliva ze zemního plynu, kladou vysoké nároky na maziva motorů. Esso Busgard GEO 15W-40 je vyvinut podle přísných norem, tak aby odevzdával spolehlivý výkon motoru u moderních vznětových motorů, které používají zemní plyn jako primární palivo. K jeho klíčovým užitným vlastnostem patří: - Vysoká tepelná a oxidační stabilita, která pomáhá omezovat usazování nečistot | - Alkalická rezerva (TBN) neutralizuje kyslíkaté kyseliny a nitráty pro snížení sedimentů - Střihová stabilita snižuje spotřebu oleje a zajišťuje ochranu proti opotřebení ložisek a vložky válce - Účinná čisticí schopnost, díky které jsou motory čistější - Nízké hodnoty zinku a fosforu přispívají k prodloužení životnosti katalyzátoru - POUŽITÍ - Motory s elektrickým zapalováním, slabým spalováním na CNG a LNG - Dvoupalivové motory, které používají dieselové palivo pro start a 15% dieselové hlavní palivo s CNG/LNG - Lehká až těžká silniční nákladní doprava a autobusy - POVOLENÍ Esso Busgard GEO 15W-40 má následující schválení od výrobců: Cummins CES 20074 Detroit Diesel DDC 7SE272 9510 |
| --- | --- |

Technické charakteristiky Esso Busgard GEO

| Vlastnosti | 15W-40 |
| --- | --- |
| SAE stupeň | 15W-40 |
| Viskozita, ASTM D 445 |  |
| mm2/s při 40 °C | 110 |
| mm2/s při 100 °C | 14,4 |
| Viskozitní index, ASTM D 2270 | 130 |
| Síranový popel, váh. %, ASTM D 874 | 0,5 |
| TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 5,0 |
| Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 | -27 |
| Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 | 210 |
| Hustota při 15 °C kg/l, ASTM D 4052 | 0,88 |

Vzhledem k průběžnému výzkumu a vývoji produktu podléhají zde uvedené informace změnám bez upozornění. Charakteristické vlastnosti se mohou nepatrně lišit.