ESSO GEAR OIL

GX 75W-90

| POPIS ESSO GEAR OIL GX 75W-90 je polosyntetický vícerozsahový převodový olej určený pro nasazení v moderních vysoce zatížených osových převodech, v hypoidních převodech a ve speciálních převodech řízení. Je formulován na bázi rafinátu, syntetických složek a speciálních aditiv. Pro ESSO GEAR OIL GX 75W-90 jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti: - Vysoký stupeň ochrany zařízení proti opotřebení Při vysokém zatížení zabraňuje zadření převodu a výrazně snižuje otěr. - Velmi dobrá oxidační stabilita Produkt je odolný proti stárnutí i při vysokém termickém zatížení. - Vynikající ochrana zařízení proti korozi Součásti zařízení smáčené olejem jsou chráněné proti korozi. - Mimořádně příznivé chování za nízkých teplot Zabezpečuje plnou funkčnost produktu i při velmi nízkých teplotách. - Snášenlivost s těsnícími hmotami Zajišťuje bezproblémovou funkci těsnících elementů. | POUŽITÍ ESSO GEAR OIL GX 75W-90 je přednostně určen pro: - hypoidní pohony os a převodovky řazení automobilů, pokud je předepsán převodový olej viskozitní třídy SAE 75W-90 a výkonnostní specifikace API GL.5. - kardanové náhony a převodovky řazení motocyklů. Při použití produktu je nutné respektovat speciální předpisy výrobce automobilů a motocyklů. KVALITATIVNÍ STANDARDY: - API GL-5 - MIL-L-2105D Data o produktu: viz. druhý list |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO GEAR OIL GX 75W-90 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 15 100 | DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo s DIN 51 562, část 1 |
| Viskozitní index |  | 158 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -20 °C | mPa.s | 125 000 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 850 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 208 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | < -40 | DIN ISO 3016 |
| Pěnivost S 1 S 2 S 3 | ml ml ml | 30/0 30/0 30/0 | DIN 51 566 |
| FZG test, A/8.3/90 | stupeň síly způsobující poškození | > 12 | DIN 51 354, část 1 |
| Viskozitní klasifikace dle SAE J 306 | SAE | 75W-90 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.