RONEX MP

| POPIS RONEX MP je olivově zelené plastické mazivo formulované na bázi komplexního litného mýdla, které se přednostně používá k mazání ložisek kol motorových vozidel RONEX MP má následující kvalitativní znaky: - Tepelně odolný a mechanicky stabilní - Při provozních teplotách do 150°C zůstává struktura a konzistence zachována během celé dlouhé doby životnosti. RONEX MP zajišťuje bezporuchový provoz i při prodloužených intervalech domazávání. - Schopnost zmírňovat opotřebení a přenášet zatížení - Vysokotlaké přísady obsažené v mazivu tvoří na kovovém povrchu ochrannou vrstvu, která při vysokém zatížení minimalizuje tření a opotřebení na kluzných plochách. - Odolnost proti oxidaci - Inhibitory oxidace obsažené v mazivu zaručují optimální životnost mazacího plastického maziva. - Odolnost proti vodě a korozi - RONEX MP je odolný proti vodě. Současně jsou namazané části stroje optimálně chráněné proti korozi. | - VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY - Kvalitativní standardy: - RONEX MP - splňuje požadavky pro plast. maziva KP 2 N-20 dle normy DIN 51 825 - dle normy DIN 51 502 je označován jako plastické mazivo KP 2 N-20 - OBLAST POUŽITÍ: - RONEX MP může být použit v rozsahu provozních teplot od -20 do +140°C - Přednostně se používá pro mazání ložisek kol motorových vozidel a nachází mnohostranné uplatnění ve vysoce náročných ložiskách kol moderních osobních a nákladních automobilů. Teplo, které vzniká na brzdových kotoučích nemá negativní vliv na kvalitu plastického maziva. - Navíc je určeno k mazání valivých a kluzných ložisek všech druhů i při zvýšených nárocích, dále např. v ložiskách os, v hlavách řídících a spojovacích tyčí, v kloubech a na bowdenových vodičích u vozidel v dílnách i pro průmyslové použití. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| RONEX MP |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 2 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 280 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -20 až +140 | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo | komplexní | litné | mýdlo |
| Teplota skápnutí | °C | 260 | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | při zkušební teplotě | 1-80 | DIN 51 807 díl 2 |
| Test na Timkenově zkušebním stroji - váha břemene | kg | 18,1 | ASTM D 2509 |
| Tlak tečení při -20°C | kPa | 100 | DIN 805 |
| Protikorozní vlastnosti dle SKF-Emcor-postupu | st. koroze | 0 a 0 | DIN 51 802 |
| Korozní vlastnosti na mědi | st. koroze | 1 při 120 | DIN 51 811 |
| Odlučivost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 40°C | hm. podíl % | 3 | DIN 51 817 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1, 7 dní, 100°C, relat. změna objemu | % | +8 | DIN 53 538 díl 1 DIN 53 521 |
| Kinematická viskozita základového oleje při 40°C | m2/s (cSt) | 150 | DIN 51 562 díl 1 |
| Výkonová klasifikace |  | KP 2 N-20 | DIN 51 825 |
| Označení |  | KP 2 N-20 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.