BEACON 325

| POPIS BEACON 325 je světlé speciální plastické mazivo určené k mazání strojních součástí, zvláště pokud jsou provozovány při extrémně nízkých teplotách. Je formulován na základě litného zpevňovadla a syntetického oleje. BEACON 325 se vyznačuje následujícími charakteristickými vlastnostmi:  Tekutostí za nízkých teplot: Vynikající tekutost maziva za nízkých teplot souvisí s použitím speciálně zvoleného syntetického základového oleje. Tím je i při teplotě -60°C zajištěna jeho plná funkčnost.  Stabilitou při hnětení: Při velkém mechanickém namáhání zůstává struktura a konzistence maziva zachována dlouhou dobu.  Nízkou odpařivostí: Přestože viskozita základového oleje použitého k formulaci maziva je nízká, jeho ztráty odpařením jsou nepatrné. Z tohoto důvodu může být BEACON 325 použit až do provozní teploty 120 °C.  Odolností proti oxidaci: BEACON 325 se vyznačuje velmi dobrou oxidační stabilitou. Může být proto použit i jako dlouhodobá mazací náplň.  Odolností proti působení vody a korozi: BEACON 325 je odolný proti působení vody. Mazané části strojů velmi dobře chrání proti korozi |  Biologickou odbouratelností: BEACON 325 je biologicky rychle dobouratelný. Podle testu CEC L-33-T 82 se za 21 dní odbourá 96% maziva. BEACON 325 je značkovým produktem mezinárodní organizace ESSO a je k dispozici na celém světě. POUŽITÍ BEACON 325 lze použít v rozmezí teplot –60 až +120 °C. Je vhodný především pro mazání:  Valivých a kluzných ložisek nebo jiných kluzných ploch, které jsou provozovány při extrémně nízkých teplotách, např. ve strojích, agregátech a dopravních zařízeních sloužících k výrobě a skladování hluboce mraženého zboží.  Miniaturních ložisek, např. malých elektromotorů a elektronických součástek i jako celoživotní náplň. - Přístrojů. Kvalitativní standardy: BEACON 325:  Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva KE 2 K -60.  Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo KE 2 K –60. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| BEACON 325 |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 2 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 285 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -60 až +120 | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo |  | Litné mýdlo |  |
| Teplota skápnutí | °C | 195 | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | St. hodnocení při zkušební teplotě | 1-90 1-40 | DIN 51 807, část 1 DIN 51 807, část 2 |
| Zkouška maziva na přístroji FAG FE 9 s valivým ložiskem, postup 02-A/ 1500/ 6000-100 | F10 h F50 h | 160 228 | DIN 51 821 |
| Zkouška životnosti, 10 000 Upm při 121 °C | h | 1500 | ASTM D 3336 |
| Točivý moment při teplotě -54 °C Počáteční moment Provozní moment | mN.m mN.m | 290 18 | ASTM D 1478 |
| Tlak tečení při -20 °C/ -40 °C | mbar | 350/800 | DIN 51 805 |
| Ztráta odpařením, 22h při 121 °C | % hm | 1,0 | ASTM D 972 |
| Biologická odbouratelnost | % | > 90 | CEC L-33-T 82 |
| Odolnost proti oxidaci Pokles tlaku po 100 h při 100 °C | kPa | 20 | DIN 51 508 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 0 | DIN 51 802 |
| Obsah pevných mechanických nečistot větších než 25 µm | mg/ kg | < 20 | DIN 51 813, část 1 |
| Obsah vody | % hm | < 0,1 | DIN ISO 3733 |
| Odlučivost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 50 °C | % hm | 3,5 | DIN 51 817 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C - relat. změna objemu Změna tvrdosti SHORE - A | % SH | + 40,6* - 16 | DIN 53 538, část 3 ve spojení s DIN 53 521 DIN 53 505 |
| Základový olej Kinematická viskozita při 40 °C | mm2 /s (cSt) | Diester 13 | DIN 562, část 1 |
| Výkonová klasifikace |  | KE 2 K-60 | DIN 51 825 |
| Označení |  | KE 2 K-60 | DIN 51 502 |

* S ohledem na značné působení na elastomery musí být jejich snášenlivost s plastickým mazivem BEACON 325 předem ověřena.

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.