WALZOEL SO 43

| POPIS WALZOEL SO 43 je formulován na bázi úzkého, lehkého řezu ropných uhlovodíků bez obsahu síry. Je určen pro méně náročné aplikace zpracování kovů, k mazání obecně a jako základový olej. Úzký destilační rozsah a speciální výrobní postup propůjčují tomuto produktu dobré vlastnosti při odpařování a vynikající oxidační stabilitu. | POUŽITÍ  Válcování hliníku za studena, pokud nejsou vysoké nároky na vysokotlaké a mazací vlastnosti,  jemné obrábění kovů (broušení, hono- vání),  jemné zpracování skla (broušení, frézování),  jako základový olej (výroba tiskových barev, změkčovadlo gumy). |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WALZOEL SO 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vzhled |  | čirý, jasný |  |  |  |  |  |  | visuálně |
|  | Kinematická viskozita při 20 oC 40 oC |  | mm2 / s mm2 / s |  | 7,8 4,5 |  |  | DIN 51 562 |  |
|  | Hustota při 15 oC |  | kg / m3 |  | 836 |  |  | DIN 51 757 |  |
|  | Bod vzplanutí u.k. (P.M.) |  | oC |  | 130 |  |  | DIN 51 758 |  |
|  | Bod tuhnutí |  | oC |  | < - 6 |  |  | DIN ISO 3016 |  |
|  | Popel (oxidový) |  | hmot. % |  | < 0,003 |  |  | ASTM D 482 |  |
|  | Destilační rozmezí - začátek destilace - 50 % objemu - konec destilace |  | oC oC oC |  | 270 297 338 |  |  | DIN 51 751 |  |
|  | Barva ASTM |  | číslo barvy |  | L 0,5 |  |  | DIN ISO 2049 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.