ESSO GEAR OIL

RX 85W-90

SAE 85W-90

| POPIS ESSO GEAR OIL RX 85W-90 je převodový olej na minerální bázi, který byl vyvinut specielně pro použití v osově přesazených kuželových převodech kolejových vozidel. Na základě použitého základového oleje a vybraných aditiv má tento produkt následující kvalitativní znaky: - při velkých mechanických zatíženích vytvářejí EP/EW aditiva povrchovou vrstvu, která přenáší zatížení a zabraňuje opotřebení otěrem (EP = Extrem Pressure, AW = Anti Wear) - Inhibitory oxidace zaručují vysokou stabilitu vůči tepelnému a oxidačnímu stárnutí, takže účinnost produktu není takřka snížena ani při dlouhých intervalech výměn - také v zimním období je zajištěna mazací schopnost díky vysokému stupni rafinace použitého základového oleje a příměsi aditiv, které zlepšují tečení | POUŽITÍ ESSO GEAR OIL RX 85W-90 se používá: - osové převody (specielní hypoidní převody) tramvají, vozidel metra a ost. kolejových vozidel VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY Kvalitativní standardy: ESSO GEAR OIL RX 85W-90 - překračuje požadavky klasifikace API GL-5 (GL-5+) - překračuje požadavky US vojenské specifikace MIL-L-2105C/D Povolení: Existují následující firemní povolení: - Bergische Stahl-Industrie, technická informace 3/89 - C. HURTH GmbH & Co. - A.F. Flender AG Data o produktu: viz další strana: |
| --- | --- |

| Technické parametry směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 ESSO GEAR OIL RX 85W-90 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 220 19,2 | DIN 51 562 díl 1 |
| Dynamická viskozita při -12 °C | mPa.s | 23 800 | DIN 51 398 |
| Viskozitní index |  | 99 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 902 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (Cleveland o.T.) | °C | 240 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -24 | DIN ISO 3016 |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml | 10/0 < 10/0 10/0 | DIN 51 566 postup B |
| VKA svárové zatížení | N | 5 000 | DIN 51 350 |
| Mechanické zkouška v ozubení | stupeň |  | v návaznosti na |
| FZG test (A/16, 6/90) | poškození | > 12 | DIN 51 354 |
| SAE - viskozitní třída | SAE | 85W-90 | SAE J 306 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.