SCHNEIDOEL MP 32

| POPIS SCHNEIDOEL LP 32 je víceúčelový, s vodou nemísitelný olej, určený pro třískové obrábění součástek ze středně těžce obrobitelných materiálů, neobsahu-jících zinek a popel. Současně lze tento olej v obráběcím stroji použít jako hydraulický, převodový a mazací. Vhodně zvolená kombinace aditiv a kvalitního základového ropného rafinátu umožňuje při optimálně nastavených parametrech stroje dosáhnout optimálních řezných podmínek a zároveň zajišťuje spolehlivou funkci hydraulického systému, kvalitní mazání ložisek, hřídelí, vřeten a vodících ploch celého obráběcího stroje. SCHNEIDOEL MP 32 splňuje požadavky na hydraulický olej HLP podle DIN 51 524, část 2. Přísady obsažené v oleji minimalizují tvorbu mlhy na pracovišti v průběhu obrábění. Součástky z mědi a slitin mědi nejsou víceúčelovým olejem zabarvovány. Polotovary a hotové výrobky jsou dočasně chráněny proti korozi. SCHNEIDOEL MP 32 neobsahuje aditiva s chlorem. Aby byly využity všechny přednosti oleje SCHNEIDOEL MP 32 , nesmí se míchat s oleji obsahujícími zinek. | POUŽITÍ SCHNEIDOEL MP 32 jako víceúčelový olej může být používán při: - Odvalovacím frézování čelních ozubených kol, mimo jiné z cementačních ocelí 16MnCr5, 20MnCr5. - Frézování ozubených tyčí m.j. z ocelí vhodných k zušlechtění. - Sériové výrobě čepů, matic, zátek se závitem a hřídelí na jedno a vícevřetenových automatech z cementačních ocelí vhodných k zušlechttění a z nerezových a proti kyselinám odolných ocelí. - Podélném i obvodovém soustružení, vrtání do plného materiálu, srážení hran, kosoúhlém vroubkování, upichovacím soustružení vroubko-vaných matic z cementačních ocelí na CNC řízených obráběcích automatech. - Nasazení jako hydraulický, převodový a mazací olej v obráběcích strojích. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHNEIDOEL MP 32 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 86 32 | DIN 51 562, část 1 |
| Barva | Číslo barvy | 0,5 | DIN ISO 2049 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 871 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 207 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -27 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1-100 A 3 | DIN 51 759 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | 0 | DIN 51 585 |
| Schopnost odd. vzduchu při 50 °C | min | 2 | DIN 51 381 |
| Deemulgační schopnosti při 54°C | min | 5 | ASTM 1401 |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml | < 10 / 0 < 10 / 0 < 10 / 0 | ASTM D 892 |
| Stárnutí, zvýšení neutralizačního čísla po 1000 h | mg KOH / g | 0,35 | DIN 51 587 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100°C Relativní změna objemu Změna tvrdosti SHORE -A | % SH | +6,8 -4 | DIN 53 521 DIN 53 505 |
| FZG Test A/ 8,3/ 90 Stupeň síly způsobující poškození |  | > 12 | DIN 51 354, část 2 |
| ISO Viskozitní klasifikace |  | 32 | DIN 51 519 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.