ESSO Garden Oil

SAE 30

Premium jednorozsahový olej

| POPIS ESSO Garden Oil je premium jednorozsahový olej viskozitní třídy SAE 30. Aditivace moderní technologií a vysoce kvalitní základový olej umožňují použití v malých čtyřtaktních motorech různých zahradních strojů a malých přístrojů. POUŽITÍ ESSO Garden Oil je určen pro použití v zahradních přístrojích jako např. sekačky, kultivátory, frézy apod. a také stacionární zahradní přístroje jako drtiče větví atd. | VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY Kvalitativní standardy: API SG/CD VÝHODY - dobrá ochrana proti opotřebení, která je zvláště významná při častých startech a krátkodobém provozu u těchto zahradních strojů - udržuje motorový prostor v perfektní čistotě - vynikající ochrana proti korozi |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 12,2 102 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 103 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 890 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 245 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -21 | DIN ISO 3016 |
| SAE - Viskozitní třída |  | 30 | SAE J 300 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.