EXXON SPECIAL OUTBOARD MOTOR OIL B

Ekologický motorový olej pro dvoutaktní lodní motory na esterovém základě

| POPIS EXXON SPECIAL OUTBOARD MOTOR OIL B je plně syntetický vysoce výkonný olej pro všechny vodou chlazené dvoutaktní lodní motory s a bez smíšeného mazání. Produkt je rychleji biologicky odbouratelný (dle testu CEC-L-33-A-93) než běžné minerální oleje. Díky použití biologicky rychle odbouratelného oleje dojde k rychlému odbourání výfukového kondenzátu z vodní hladiny. Toto výrazně snižuje zatížení životního prostředí. Proto lze EXXON SPECIAL OUTBOARD MOTOR OIL B použít všude tam, kde se vyžadují nebo jsou doporučeny biologicky odbouratelné motorové oleje (např. Slapská přehrada atd.) | EXXON SPECIAL OUTBOARD MOTOR OIL B udržuje zapalovací svíčky, písty, spalovací prostor a výfuk stále čisté. Vedle vynikající čistící schopnosti nabízí tento olej také vynikající ochranu proti opotřebení a korozi. POUŽITÍ EXXON SPECIAL OUTBOARD MOTOR OIL B splňuje nejvyšší nároky výrobců lodních motorů a je povolen asociací NMMA (National Marine Manufacterers Association) Při mísení s palivem je nutno dbát poměrů, které povoluje výrobce motoru. Z níže uvedené mísící tabulky je možno určit množství oleje a paliva při určitém poměru. Povolení: NMMA TC - W 3 X |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 6,9 36 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 910 | DIN 51 757 |
| Vzhled | tmavě hnědý |  |  |
| Bod vzplanutí (PM) | °C | 110 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Sulfátový popel | g/100g | 0,02 | DIN 51 575 |

Tabulka mísení

Množství oleje dle tabulky nalejte do nádrže a doplňte odpovídajícím množstvím paliva

|  | Množství oleje v mililitrech | při směšovacím poměru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množství paliva v litrech |  |  |  |
|  | 1:25 | 1:50 | 1:100 |
| 2 | 80 | 40 | 20 |
| 4 | 160 | 80 | 40 |
| 6 | 240 | 120 | 60 |
| 8 | 320 | 160 | 80 |
| 10 | 400 | 200 | 100 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.