SCHMIEROEL CL

46B, 100B, 320B

| POPIS SCHMIEROEL CL 46B, 100B, 320B jsou oběhové oleje formulované na bázi rostlinných olejů. Tyto oběhové oleje jsou biologicky rychleji odbouratelné (dle CEC-L-33-T-82-Test) než oběhové oleje na základě minerálních olejů. Jako oběhové oleje splňují požadavky na maziva normy DIN 51 517 díl 2 ve kvalitě CL. Současně obsahují tyto oleje přísady k ochraně proti opotřebení. | POUŽITÍ SCHMIEROEL CL 46B, 100B, 320B jsou vhodné pro univerzální použití, zvláště tam, kde v důsledku nevyhnutelných ztrát olej přechází přímo do životního prostředí (ztrátové mazání) - SCHMIEROEL CL 46B se osvědčil v centrálních mazacích systémech pro místa se ztrátami oleje - SCHMIEROEL CL 100B je obzvlášť vhodný pro mazání řetězových kladkostrojů - SCHMIEROEL CL 320B je vhodný pro mazání řetězových katrů a má povolení od firmy Esterer. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55350 díl 2 |  |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCHMIEROEL CL - B |  | 46 | 100 |  |  | 320 |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 10 46 | 19 100 |  |  | 68 320 |  | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 210 | 195 |  |  | 285 |  | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -20 °C | mPa.s |  |  |  |  |  |  | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 920 | 935 |  |  | 927 |  | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 250 | 295 |  |  | 274 |  | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -21 | -27 |  |  | -27 |  | DIN ISO 3016 |
| Sulfátový popel | hmot. % |  |  |  |  |  | DIN 51 575 |  |
| TBN | mg KOH/g |  |  |  |  |  |  | DIN ISO 3771 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.