MORNOP 500

| POPIS MORNOP 500 je vodou nemísitelná chladící a mazací látka, která je určena především pro tažení drátů mj. také z hliníku a ze slitin hliníku pro hrubé až jemné tažení. Vysoce viskozní tažný olej na minerálním základě s přísadou aktivních tažných aditiv má vynikající mazací vlastnosti v zoně přetváření. Tím je sníženo opotřebení na tažných nástrojích a povrchová kvalita tažených drátů se zvyšuje. Po výrobním procesu je možno tažný olej odstranit organickým rozpouštědlem nebo alkalickým čistícím prostředkem Polotovary z mědi a ze slitin mědi nejsou tímto oleje zabarvovány. POUŽITÍ MORNOP 500 se převážně používá: - k tažení drátů z hliníku jako Al99,5 až Al99,9, ze slitin hliníku jako AlMg0,5 až AlMg3, | AlMgSi0,5 a ocelových drátů na postupových tažných strojích pro tažení ve více krocích. Tažení Al99,5 - typ stroje Niehoff M85, průměr drátu 9,5 na 1,65mm v deseti tazích, rychlost tažení drátu 35m/s - k tažení tyčí z hliníku a ze slitin hliníku na tažných stolicích - k tažení trubek z hliníku jako Al99,5 a hliníkových slitin např. AlMg1 na jednoduchých a postupových strojích v rozměrech - průměr 8-190mm, rychlost tažení 40-50m/min. Dále se produkt používá k tažení trubek z mědi a ze slitin mědi stejně jako z oceli. - k hlubokému tažení polotovarů z běžných stavebních ocelí a ocelových plechů, např. k hlubokému tažení plechových umývadel, částí karosérií se středním stupněm deformace. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| MORNOP 500 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C 100 °C | mm2/s mm2/s | 530 32 | DIN 51 562 část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 930 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (o.k. Clev.) | °C | 260 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -3 | DIN ISO 3016 |
| Popel (oxidový) | hm. % | <0,1 | DIN EN 7 |
| Neutralizační číslo | mgKOH/g | <0,3 | DIN 51 558 část 1 |
| Korozivní účinky na měď | st. kor. | 1-100A3 | DIN 51 759 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.