LECTOR 35, 37

| POPIS LECTOR 35 a 37 jsou nízkoviskózní, speciální rafináty neobsahující aromáty, určené pro elektrojiskrové obrábění kovů. Zásluhou velmi úzkého destilačního rozmezí je výrazně redukován podíl lehce těkavých sloučenin, což při elektrojiskrovém obrábění kovů pozitivně ovlivňuje ztráty odparem, stejně tak jako bod vzplanutí. Vysoká čistota a úzké destilační rozmezí těchto dielektrik přispívají k dobré snášenlivosti s pokožkou obsluhy a nízké pachové intenzitě i při provozu stroje pro jiskrové obrábění. Výborná stabilita proti stárnutí zaručuje dlouhodobé, bezproblémové použití dielektrik. Díky nízkému obsahu aromátů jsou obě dielektrické kapaliny prakticky toxikologicky nezávadné. Nízká viskozita dielektrik podporuje jeho chladící a vyplachovací schopnost, jakož i přispívá ke snížení ztrát způsobených vynášením na povrchu obráběných předmětů a také podporuje bezproblémovou filtraci v běžných filtračních systémech. - LECTOR 35 a 37 umožňují dosáhnout při optimálních úbytcích obráběného předmětu a při relativně nízké rychlosti úbytku elektrod vysoké rozměrové a tvarové přesnosti, dále i vynikající kvalitu povrchu obráběných součástek. | POUŽITÍ Dielektrika typu LECTOR se převážně používají pro výrobu nástrojů a forem, dále i pro zhotovení komplikovaných tvarů a dutin elektrojiskrovým obráběním. Přitom: - LECTOR 35 se používá zejména pro obrábění na čisto. - LECTOR 37 se používá jako universální dielektrikum, tj. pro jemné i hrubší obrábění. LECTOR 35 a 37 se s úspěchem používají ve strojích pro jiskrové obrábění a hloubení většiny významných výrobců. Především LECTOR 37 je výslovně doporučován firmou MAHO-HANSEN pro použití v jejich strojích pro jiskrové zahlubování a leštění. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LECTOR |  | 35 | 37 |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s | 2,6 1,8 | 3,6 2,4 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 796 | 810 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí u.k. (P.M.) | °C | 92 | 107 | DIN 51 758 |
| Bod tuhnutí | °C | -21 | -21 | DIN ISO 3016 |
| Destilační rozmezí Začátek destilace Konec destilace | °C °C | 225 236 | 249 260 | DIN 51 751 |
| Obsah aromátů | % obj. | <0,5 | <0,5 | Postup ESSO AG |
| Třída nebezpečnosti |  | A III | žádná | DIN 51 758 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.