RUST-BAN 335

| POPIS RUST-BAN 335 je univerzální prostředek na ochranu proti korozi, světlé barvy, formulovaný na základě ropného oleje a kvalitních inhibitorů koroze. Je určený pro krátkodobou ochranu dílů a výrobků. RUST-BAN 335 se vyznačuje následujícími kvalitativními znaky: - Odpuzuje vodu a poskytuje tak dobrou ochranu proti působení vlhkosti, neutralizuje a odstraňuje čerstvé otisky prstů a dlaní na hladkých kovových plochách. - Při mísení s turbínovými nebo hydraulickými oleji v malých koncentracích neovlivňuje RUST-BAN 335 negativně schoopnost oddělení vody a vzduchu z nich. - Ochranný fim je možné odstranit: -Vodným roztokem průmys-lového čistidla -Organickými rozpouštědly, např. ESSOVARSOL. | POUŽITÍ RUST-BAN 335 je zejména vhodný na: - Krátkodobé vnitřní konzervace: -Hydraulických a regulačních systémů -Turbínových a oběhových systémů -Záložních zařízení a čerpadel -Hnacích a pracovních strojů - Dlouhodobější ochranu nezabalených polotovarů a výrobků skladovaných v chráněných protorách. - Ochranu zabalených průmyslových výrobků při dopavě, nikoliv ale na moři. - Dlouhodobou ochranu zařízení, které bude později používané nebo skladované v chráněných prostorách. - Vnější a vnitřní konzervaci armádní techniky. POVOLENÍ - Produkt je schválen k používání v Armádě České republiky na vnitřní i vnější konzervaci techniky. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| RUST-BAN 335 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 85 30 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 880 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 180 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -24 | DIN ISO 3016 |
| Vlhká komora | h | cca 500 | DIN 51 359 |
| Působení kondesované vody -proměnné klima KFW | Počet cyklů | cca 20 | DIN 50 017 |
| Třída nebezpečnosti |  | žádná (VbF) |  |
| Tloušťka filmu | µ m | 35 |  |
| Vydatnost | m 2 / kg | cca 30 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.