THERMALOEL S

| POPIS THERMALOEL S je velmi kvalitní nízkoviskózní olej pro přenos tepla, vyráběný na bázi ropného oleje. Je určený pro nepřímý ohřev látek citlivých na teplotu. Je všeobecně používán tam, kde musí být vyloučeno místní přehřátí a termický rozklad ohřívaných látek. Při respektování max. pracovní teploty a teploty povrchového filmu se THERMALOEL S vyznačuje dlou-hou životností, vysokou termickou a oxidační stabilitou a nepatrným sklonem k tvorbě koksu. THERMALOEL S patří mezi značkové produkty ESSO. POUŽITÍ THERMALOEL S je použitelný ve všech otevřených a uzavřených zařízeních pro přenos tepla, ve kterých pracovní teplota nepřekračuje 240 °C a teplota povrchového filmu 260°C (tvorba parních bublinek). | THERMALOEL S se osvědčil v následujících průmyslových a živnostenských odvětvích: - V chemickém průmyslu: - - ohřev reaktorů, autoklávů, sušiček. - -zařízení pro překládku viskózních materiálů - -výroba plastických hmot a surovin k produkci laků - V textilním průmyslu: - -ohřev kalandrů - V dřevařském průmyslu: -sušící zařízení Zařízení na přenos tepla musejí odpovídat požadavkům bezpečné práce. Kvalitativní standardy: THERMALOEL S překračuje nároky DIN 51 522 „Waermetraegeroele Q (Oleje pro přenos tepla Q)“ Data o produktu: viz. druhý list |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| THERMALOEL S |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C při 0 °C | mm2/s mm2/s mm2/s | 2,2 8,5 48 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C při 250 °C (vypočítáno) | kg / m3 kg / m3 | 877 723 | DIN 51 757 Metoda nestanovena |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 146 | DIN ISO 2592 |
| Bod vzplanutí u.k. (P.M.) | °C | 140 | DIN 51 758 |
| Bod hoření | °C | 340 | DIN 51 794 |
| Bod tuhnutí | °C |  -48 | DIN ISO 3016 |
| Číslo kyselosti (s) | mg KOH / g |  0,03 | DIN 51 558, část 1 |
| Číslo kyselosti (wis) | mg KOH / g | neutrální | DIN 51 558, část 1 |
| Popel (oxidový) | g / 100 g |  0,01 | DIN EN 7 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 - 100 A 3 | DIN 51 759 |
| Teplota varu při 1013 mbar | °C | 310 | E DIN 51 383, část 1 |
| Začátek destilace | °C | 278 | ASTM D 86 modif. |
| Kinematická viskozita 300 mm2/s při teplotě plnění a uvádění do provozu | °C | -25 |  |
| Kinematická viskozita 5 mm2/s při nejnižší provozní teplotě | °C | 58 |  |
| Obsah pevných mechanických nečistot | g /100 g |  0,03 | DIN 51 592 |
| Obsah asfaltenů | % hm |  0,05 | DIN 51 595 |
| Obsah vody | g / 100 g |  0,1 | DIN ISO 3733 |
| Karbonizační zbytek podle Conradsona | % hm |  0,05 | DIN 51 551 |
| Nejvyšší přístupná procesní teplota | °C | 240 |  |
| Nejvyšší přípustná teplota filmu | °C | 260 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.