FETT EGL 3144

| POPIS FETT EGL 3144 je přirozeně zbarvené, světle žluté vysoce kvalitní víceúčelové plastické mazivo pro velká zatížení. Je formulované na základě litného mýdla a minerálního naftenického základového oleje se speciálními přísadami Charakteristické kvalitativní znaky: - Stabilní při hnětení a teplotně odolné Při velkém mechanickém zatížení a tepelném namáhání zůstává struktura plastického maziva zachována po dlouhou dobu i při použití v širokém teplotním rozmezí. - Schopnost zmírňovat opotřebení Mazací film, který přenáší zatížení, snižuje opotřebení na kluzných plochách na minimum. Tím se prodlužuje životnost stroje. - Odolné vůči oxidaci Díky vynikající odolnosti vůči oxidaci zůstávají mazací vlastnosti plastického maziva zachovány po dlouhou dobu. - Odlučivost vody FETT EGL 3144 je odolný vůči vodě a je použitelný i ve vlhkém prostředí. - Ochrana proti korozi Plochy, které jsou mazány tímto plastickým mazivem jsou chráněny proti korozi díky inhibitorům koroze, které jsou v tomto plast. mazivu použité - Čerpatelnost v centr. mazacích systémech FETT EGL 3144 je čerpatelný v centrálních mazacích systémech také při nízkých teplotách. | - Stabilní vůči vibracím FETT EGL 3144 je vhodný zvláště k mazání elektronářadí, ručních elektropřístrojů, stolních a sloupových vrtaček, brusek, pásových brusek a leštících strojů, stejně jako pro mazání převodů řeznických strojů. Kvalitativní standardy FETT EGL 3144 - splňuje požadavky pro plastická maziva KP 2 K-20 dle DIN 51 825 - dle normy DIN 51 502 se označuje jako plastické mazivo KP2 K-20, POUŽITÍ FETT EGL 3144 je použitelný v teplotním rozmezí od -20 do +130°C. FETT EGL 3144 se používá pro následující aplikace: - válečková ložiska nejrůznějších konstrukcí, malých rozměrů s normálním zatížením a vysokými otáčkami (hodnota n x dm přes 500000 mmxmin-1) - kluzná ložiska s vyššími otáčkami - mazací místa, která jsou vystavena nárazovému zatížení - centrální mazací systémy - centrální mazací systémy nákladních vozů a stavebních strojů, kde se vyžaduje plastické mazivo KP2K, popř. dle MAN 283 Li-P2 Povolení: Bekamax, Baier & Köppel |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| FETT EGL 3144 |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 2 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 280 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -20 až +130 | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo | Litné mýdlo |  |  |
| Teplota skápnutí | °C | 185 | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | St. zhodnocení při zkušební teplotě | 1-90 | DIN 51 807, část 1 |
| Zkouška na zkušebním stroji SKF - zkouška při běhu A (dle zruš. DIN) zkouška při běhu B při 120°C zvl. zkuš. provoz při 5400 1/min, zkušební zatížení 500 kg |  | splněno splněno splněno | DIN 51 806 |
| Zkouška na přístroji FAG FE 9 s valivým ložiskem Postup 02-A/1500/6000 -120 | F10 h F50 h | 280 301 | DIN 51 821 část 2 |
| Oxidační stabilita - pokles tlaku po 100h při 100°C | kPa | <50 | DIN 51 808 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 0 | DIN 51 802 |
| Test na Timkenově zkuš. stroji- tíha břemene | N | 190 | ASTM D 2509 |
| Snášenlivost s těsnícími hmotami SRE-NBR 28, 7 dní, 100°C relat. změna objemu | % | 9 | DIN 53 538, díl 3 DIN 53 521 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 při 120 | DIN 51 811 |
| Obsah pevných látek větších než 25 mikrometrů | mg / kg | < 20 | DIN 51 813 |
| Obsah vody | % hm | < 0,1 | DIN ISO 3733 |
| Odlučitelnost oleje při normální zkoušce - 18h při 40°C 7 dní při 40°C | % hm % hm | 3 6 | DIN 51 817 |
| Typ základového oleje |  | minerální |  |
| Kinematická viskozita zákl. oleje při 40 °C | m2 /s (cSt) | 97 | DIN 51 562, část 1 |
| Výkonová klasifikace |  | KP 2 K-20 | DIN 51 825 |
| Označení |  | KP 2 K-20 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.